河北省中央引导地方科技发展资金

项目申报书

（科技创新基地项目）

专 项 名 称 ：中央引导地方科技发展资金项目

指 南 代 码 ：4010201-科技创新基地项目

项 目 名 称 ：低铜合金安全工具成型技术研发与产业化

申 报 单 位 ：河北中泊防爆工具集团股份有限公司

合 作 单 位 ：无

项目负责人 ：杨景华

归口管理部门：沧州市科学技术局

科技厅分管处室：科技资源统筹处

申报预算年度：2025年

起 止 年 月 ：2025-03 至 2027-02

填 报 日 期 ：2025-03-22

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1. 项目申报书分为“项目背景”“项目实施内容及目标”“平台及合作单位研究基础”“进度安排”“项目组织实施、保障措施及风险分析”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”八个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读申报通知，所申报的项目实施内容须对应指南代码、符合指南的要求。

3.申报单位可根据申报通知、申报项目的实施内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映实施内容，项目名称不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。申报书纸质版应与在线填写的电子版版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目申报单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 低铜合金安全工具成型技术研发与产业化 |  |  |  |  | 所属专项 |  |  | 中央引导地方科技发展资金项目 |  |  |
| 指南代码 |  | 4010201-科技创新基地项目 |  |  |  |  | 科技活动类型 |  |  | 研究与发展成果应用 |  |  |
| 应用行业 |  | 金属工具制造 |  |  |  |  | 技术领域 |  |  | 特殊功能有色金属材及应用制品 |  |  |
| 所属学科1 |  | 4304020-有色金属及其合金 |  |  |  |  | 所属学科2 |  |  | 无 |  |  |
| 关键词 |  | 安全工具,乙炔环境,低铜合金,精密铸造,精密锻造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平台名称 |  | 河北省五金机电产业技术研究院 |  |  |  |  | 平台类型 |  | 省产业技术研究院 |  |  |  |
| 研究方向 |  | 安全工具本质安全材料技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 杨景华 |  |  |
|  | 单位地址 | 河北省泊头市工业区武港路2号 |  |  |  |  | 注册（纳税） 地区 |  |  | 河北省-沧州市-泊头市 |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 | 91130900601621769F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 杨景华 |  |  |  |  | 手机 |  |  | 13932752662 |  |  |
|  | 办公电话 | 0317-8319058 |  |  |  |  | E-mail |  |  | fbjtbgs@163.com |  |  |
|  | 项目联系人 | 张金萍 |  |  |  |  | 手机 |  |  | 13084526209 |  |  |
|  | 办公电话 | 0317-8319008 |  |  |  |  | E-mail |  |  | fbjtbgs@163.com |  |  |
|  | 开户名称 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 |  |  |  |  | 开户银行行号 |  |  | 102144114107 |  |  |
|  | 开户银行 | 中国工商银行泊头支行 |  |  |  |  | 帐号 |  |  | 0408020009245019879 |  |  |
|  | 职工总数 | 320人 |  | 技术人员数 |  | 126人 | 中高级技术 人员数 |  |  | 28人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术企业 | 是 |  | 是否为省级以上科技型中小企业 |  | 是 | 所属园区 |  |  |  |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |  |
|  | 614.0万元 |  |  | 11494.0万元 |  |  | 5.3% |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 8250.0万元 | 注册时间 |  | 2002-01-31 |  |  | 拥有专利数量 |  | 69 |
|  | 单位性质 |  |  | 私营企业 | 单位规模 |  | 中型企业 |  |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 高新技术企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  |  | 手机 |  |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在易燃易爆场所，需要使用安全工具，避免工具与工作物因撞击、摩擦产生火花而引发气体爆炸。乙炔（C₂H₂）是一种广泛应用于焊接、切割和化工生产的高危可燃气体，其爆炸极限范围极宽（2.5%-82%），且与铜合金接触时极易生成爆炸性乙炔铜（Cu₂C₂）。根据《爆炸性环境用非电气设备》标准，乙炔环境中使用的工具必须满足铜含量≤70%，以避免乙炔铜生成。然而，目前市场上主流安全工具（如铍青铜、铝青铜）铜含量普遍高于70%，无法直接用于乙炔环境，导致行业长期采用低效替代方案（塑料、碳纤维、聚酯玻璃纤维等非金属材料），甚至冒险使用普通钢制工具，增加了工具制造成本，限制了工具的类型，违规使用钢制工具，还存在极大的安全隐患。 因此，急需研发一种含铜量≤70%、防爆性能符合GB/T10686标准、力学性能符合QB/T2613标准、满足乙炔使用环境的新材料、新产品，该产品在国内、外没有企业生产，该技术可填补乙炔环境专用安全工具的市场空白。项目产业化达产后，可年产扳手类、锤子类工具几十个品种，预计年产3.6万件，实现销售收入1600万元，实现利税380万元，具有良好的经济效益和社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目通过加入镍、锰、锌等合金元素，使铜合金中的铜含量低于44%，加入铬、锆、硅、稀土镧、稀土铈进一步使合金强化，生产工艺采用真空熔炼、精密铸造坯料、精密模锻成型、机械加工、热处理强化。 针对低铜合金容易氧化、合金充型能力差、收缩率大等难题，开展低铜合金材料熔炼工艺研究，优化设计浇注系统、加强补缩，锻造过程中优化参数，减少裂纹，通过系列的研究，项目已进入产业化初期阶段。通过对小批量生产的工具进行性能测试，防爆性能达EXIIc级，符合GB/T10686标准、力学性能符合QB/T2613标准，材料硬度可达212-248HBS。 该技术可用于扳手类、锤子类工具、乙炔气枪管、氧气瓶阀、氧气乙炔焊枪、氧气焊割枪等工具的生产，制造成本低于铍青铜，熔化生产中避免了铍的污染，项目的实施将填补国内、外无法制作用于乙炔环境安全工具的空白，把我省的乙炔环境安全工具制造水平提升到国际领先水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  项目背景

一、项目所属领域发展现状及趋势

我国安全工具行业历经40余年的快速发展，生产制造由刚开始的五六家企业、十几个产品规格，发展到今天的近百家制造企业、上万个品种规格，我国已逐步成为安全工具重要生产基地，目前中国制造生产的安全工具产品占全球80%左右的市场空间。除我国外，日本、美国、德国、俄罗斯等国家也拥有安全工具的生产能力，但是规模产量都不大。许多美、德、日等发达国家一些知名的厂商到我国来寻找合作厂家、采购安全工具，目前国际知名品牌FACOM、世达等均在我国订做，满足国外相关行业的需要已是必然趋势。虽然安全工具已发展了近40年，但是目前国内外市场上的安全工具主要有铝青铜和铍青铜，乙炔环境专用安全工具的生产还是空白。

随着各行业的不断发展，对安全工具的种类、作用、材质等提出了全新高标准要求，例如：航空航天行业急需无磁轻量化安全工具；乙炔场所作业急需铜含量低于70%的新材质安全工具；军工排爆场所急需无磁防爆材质安全工具等等。安全工具下游行业对安全工具产品提出了更高、更多的标准要求，因此开发安全工具新材料成为今后行业发展的主要趋势之一。

第二部分  项目实施内容及目标

一、项目实施内容与所在平台研究领域的关联性，对平台建设的带动性

项目实施内容为乙炔环境专用的低铜合金安全工具成型技术研发与产业化，该项目的实施，不仅填补国内外行业空白，还解决了一个行业共性难题。所在平台为河北省五金机电产业技术研究院，研究领域包括：（1）安全工具本质安全材料技术研究；（2）安全工具与安全器械创新设计技术研究；（3）安全工具先进制造技术研究；（4）安全工具性能评价与标准化技术研究。因此，实施内容与平台研究领域十分贴合。该研究对平台建设有着积极的推动作用，对泊头、乃至河北省安全工具的生产，具有良好的带动作用。

二、项目实施内容、研究方法及技术路线

（一）项目的主要实施内容

1.低铜合金成分设计及熔炼工艺研究

目前，常用的制造安全工具的材料为铍青铜，其成分为：铍1.7-2.5%、镍（钴）0.2%，其余为Cu；另一种铝青铜的成分为：铝10-11.8%、铁4.5-5.5%、镍4.5-5.5%、锰1.5-2%、其余为Cu。以上两种合金中铜的含量都大于70%，因此不适用乙炔环境下使用。需研发一种新的合金材料以及新材料的熔炼工艺。

2. 低铜合金安全工具铸锻工艺研究

由于合金中镍元素含量高，合金熔炼过程中容易氧化和吸气，铸件容易产生夹杂和气孔；锌元素的熔点低（419.5℃），容易氧化，导致合金黏度增加，合金充型能力差，铸件合格率较低；合金收缩率比较大，铸造过程中产生的内应力较大，铸件易产生裂纹。因此，需要研究浇注温度、型壳温度、浇注速度等对铸件毛坯质量的影响。

将铸造得到的毛坯再进入锻压区域进行精密热锻模变型处理，因此，需要进一步研究热锻工艺参数对产品性能的影响。

3. 低铜合金安全工具热处理工艺研究

研究热处理参数加热温度、保温时间、冷却速度及回火温度、保温时间等产品性能的影响。

（二）项目拟采取的研究方法

1.低铜合金成分设计

通过查阅国内外资料，铜合金中加入的合金元素通常有：镍、锰、铬、锆、硅、铍、稀土镧、稀土铈、锌等，镍(Ni)能显著提高材料的强度、耐蚀性、硬度，增强电阻和热电性，并降低电阻率温度系数，锰可以提高合金的强度、耐磨性和耐腐蚀性，添加的微量元素铍(Be)、铬(Cr)、锆(Zr)、硅(Si)，可提高制备材料颗粒精细度，还增加了材料的强度、硬度、韧性、耐腐蚀、耐磨性和延伸率。合金中加入混合稀土，使合金得到进一步的净化，提高精细度，消除铸造中针孔状气孔，以及其他铸件缺陷。混合稀土与铜合金高温下熔合，可大幅度提升产品的各项性能。对铸件进行固溶处理，能够提高硬度、弹性、导电率。

通过不断实验，最后设计的低铜合金成分为：铜43-44％，镍17-19％，锰12-14％，铬0.7-1.0％，锆0.4-0.6％，硅0.25-0.35％，铍0.1％，稀土镧0.05-0.08％，稀土铈0.03-0.05％，余量为锌。

2. 低铜合金熔炼工艺研究

首先，在容器内加入锌和铜，升温至850-860℃保温10-15分钟，形成铜锌合金；继续向容器内加入镍和锰，再升温至955-1050℃保温10-15分钟，然后把含Be3％的铍铜锭、铬、锆、硅、稀土镧和稀土铈全部放进上述容器中，继续升温至1350-1400℃，保温20分钟，向上述容器内投入清渣剂二氧化硅清渣，恒温控制20-30分钟，向上述容器内投入清渣剂二氧化硅清渣，温度降至1300℃时，浇注到壳型内，冷却后得到低铜合金毛坯。

将得到的低铜合金毛坯投入真空感应熔炼炉中精炼，升温到1360℃-1400℃，投入除渣剂二氧化硅(SiO2)进行提渣，恒温控制20-30分钟，等待合金温度下降到1300℃时，浇注到已准备好的壳型型腔内。

3. 低铜合金安全工具精密铸造工艺研究

由于该合金易氧化、收缩率大、易产生裂纹，因此需要进行以下研究。

（1）优化铸造浇注系统及冒口设计、加强补缩。

（2）研究浇注温度、浇注速度、壳型温度对铸件质量的影响。

（3）优化壳型结构，减少铸件裂纹倾向。

4. 低铜合金安全工具精密锻造工艺研究

（1）粗锻温度及变形量对产品性能的影响。

（2）中锻温度及变形量对产品性能的影响。

（3）精锻温度及变形量对产品性能的影响。

5. 低铜合金安全工具热处理工艺研究

将比较规范的模锻件进一步精细加工，制作成乙炔气枪管、氧气瓶阀、氧气乙炔焊枪、氧气焊割枪、防爆锤类、镐类、斧类及船用耐磨、防腐类等产品，然后进入热处理区域卧式高压气淬真空炉、卧式加压真空回火炉进行固溶处理，改善材料内部组织，提升性能。

需要进一步研究：

（1）高压气淬真空炉固溶处理工艺参数对产品性能的影响。

（2）卧式加压真空回火炉回火工艺参数对产品性能的影响。

技术路线为：

低铜合金成分设计→合金熔炼→精密铸造→清理→精密锻造→热处理→性能测试→量产验证。

可行性、先进性分析：

公司生产安全工具产品40余年，一直从事铍青铜、铝青铜安全工具的生产，目前公司已拥有安全工具制造相关知识产权70余件，其中发明专利13件，另外3件专利正在受理中，起草国家或行业标准32项，本项目授权发明专利1项。这次开发低铜合金安全工具产品，已授权发明专利一件，试生产的工具产品，经检测，符合相关国家标准，因此，项目拟采用的方法、技术路线是可行性。

项目采用铜合金真空熔炼、精密铸造坯料、模锻精密成型、真空炉固溶处理、真空回火炉回火处理，整个生产过程合金杂质少、尺寸精度高、组织细小致密，符合工业和信息化部 国家发展和改革委员会 生态环境部《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装〔2023〕40号）支持的高端精密成型技术。

三、项目预期的主要创新点

创新点：

（1）设计低铜合金安全工具新材料配方。

（2）掌握低铜合金新材料熔炼及精密铸造关键技术。

（3）掌握低铜合金新材料安全工具的精密锻造及热处理关键技术。

项目的实施将突破国内无法制作用于乙炔环境安全工具的现状，把我省的乙炔环境安全工具制造水平提升到国际领先水平。

目前，国内、外还没有用于乙炔环境下安全工具的低铜合金材料，本项目设计的低铜合金属国内、外首创，因此，项目有很好的前沿性、时效性。

该项目设计的低铜合金已授权发明专利，对发明的合金，公司采用真空熔炼、精密铸造成型、精密模锻、真空热处理等工艺技术，已生产安全工具试样，经检测，达到了国家标准，因此，方法可行。

经对实验产品检测，制造的低铜合金安全工具，防爆性能达EXIIc级，抗拉强度1260N/mm2，硬度HRC20-35， HV≥310，δ10 = 2。产品经过防爆性能检测（GB/T10686标准），力学性能检测（GB24459标准）完全达到了用铍青铜制造安全工具的技术标准。

由于该技术属国内、外首创，因此，会产生较多的知识产权。

四、项目实施的预期经济社会效益及对相关产业带动促进作用

该项目产品主要应用于乙炔环境，也可应用于非乙炔环境，为通用的安全工具。该产品在国内、外没有企业生产。

目前，常用的制造防爆工具的材料为铍青铜，铜含量都高于70%，均不适合在极易引爆的属于II类C级易燃易爆危险的乙炔环境中使用。本项目研发的低铜合金中，铜含量为43-44％，通过GB/T10686防爆性能检测、QB/T2613产品各项性能检测，均达到了防爆工具的各项技术要求标准，该材料制造成本低于铍青铜，熔化生产中避免了铍可能造成的污染，使制造防爆工具的工序得以简化，特别是该材料的含铜量远低于60%，填补了乙炔环境无铜合金防爆工具可用的空白，同时满足其他易燃易爆场所需求。项目产品具有良好的经济效益和社会效益。

产业化目标为具备年产3.6万件生产能力，实现销售收入1600万元，实现利税380万元。

项目可培养专业创新团队人员6名，为社会培养技术人才20名。

通过该项目的实施，将培养一批掌握低铜合金安全工具制造核心技术的关键人才。公司在该领域将走在世界的前列。

五、项目实施的预期绩效目标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  |  |  | 第一年度目标 | 第二年度目标 | 第三年度目标 | 第四年度目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 转化科技成果数量3项以上；促进技术合同交易额310万元；促进科技投融资410万元；提供技术咨询/技术服务52人次，培训技术创新人员数量22名。 |  |  |  | 新材料及新工艺各1项；转化科技成果数量2项以上；促进技术合同交易额160万元以上；促进科技投融资220万元以上；提供技术咨询/技术服务30人次以上，培训技术创新人员数量15名以上。 | 转化科技成果数量1项以上；促进技术合同交易额150万元以上；促进科技投融资190万元以上；提供技术咨询/技术服务22人次以上，培训技术创新人员数量7名以上。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 数量指标 | 新材料（项） | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 新工艺（项） | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培训技术创新人员数量（人） | 22 | 15 | 7 |  |  |
|  |  |  | 提供技术咨询/技术服务数量（人次） | 52 | 30 | 22 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 转化科技成果数量 | 3 | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 促进技术合同交易额（万元） | 310 | 160 | 150 |  |  |
|  |  |  | 促进科技投融资金（万元） | 410 | 220 | 190 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度：优>=95% |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分  平台及合作单位研究基础

一、已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）平台基本情况

河北省五金机电产业技术研究院设有四个分院和综合管理办公室五个内设机构，其中河北省安全工具产业技术研究院分院依托单位河北中泊防爆工具集团有限公司为国家高新技术企业，国家安全工具标准制定单位，国内外五金工具十五强企业，专业从事安全工具、特种钢制工具的研发及生产工作，拥有省级企业技术中心、国防科技三级计量技术机构、国家级CNAS实验室、省级工业设计中心，公司被认定为国家级专精特新小巨人企业等荣誉称号。公司设有理化分析室、中心实验室、工具研究室，小试及中试车间，真空铸造试验装置、数据设备30余台套，满足产品小试及中试需求，安全工具理化分析、防爆性能检测、机械性能检测仪器设备40余台套，满足检测要求。近年来公司申请专利70余项，每年完成研究开发项目近10项，近几年完成省部级项目3项，其中04年承担国家火炬计划项目一项，起草国家标准32项。

下一步研究目标方向：（1）安全工具本质安全材料技术研究；（2）安全工具与安全器械创新设计技术研究； （3）安全工具先进制造技术研究；（4）安全工具性能评价与标准化技术研究。

（二）项目负责人及主要骨干人员的科研水平及主要成果

负责人杨景华：高级工程师，工商管理学硕士，中国管理科学院高级研究员、客座教授，2009年被河北省人民政府评为“省级劳动模范”、2013年被省政府认定为“河北省科技型中小企业创新技术双百人才”，2018年被中央文明办授予“诚实守信中国好人”等荣誉称号。主持研发高强度铍青铜、铝青铜安全工具项目2004年被列为国家级火炬计划项目，研发的防爆人体静电仪项目2011年被列为国家创新基金项目，主持编写的《防爆型人身静电释放仪专利战略研究报告》被国家知识产权局河北省知识产权局联合评为优秀研究成果三等奖，防爆手拉葫芦获河北省安全科技成果二等奖，钛合金无磁工具被列为沧州市科技支撑计划项目，研发成果申报国家发明专利7件，开发的手拉葫芦及单轨行车项目获实用新专利6件。

主要骨干人员谭建波工作简历：

自1985年07月至1996年02月，在石家庄飞机制造公司单位工作。

自1996年03月至2024年04月，在河北科技大学工作。

自2024年05月至今            河北中泊防爆工具集团股份有限公司。

自2012年03月至2013年02月，在东京大学生产技术研究所，访问学者。

主要学术业绩：

发表论文100余篇，其中国家一级学报12篇，SCI收录5篇，EI收录10篇，中文核心期刊60余篇。主编出版教材论著7部。作为第一发明人授权发明专利11件，正在公开的发明专利2件。主持或主研科技部、河北省科技厅等省部级项目10多项，厅局级及横向课题50余项，获河北省自然科学奖三等奖一项、河北省科技进步奖三等奖一项（2024年，排名第二）。泊头铸造产业科技特派团团长。

近五年主持的与申请项目相关的科技计划项目情况：

1、河北省科技厅重点项目，18211021D，渣浆泵过流件“双耐”表面陶瓷复合材料EPC关键技术，2018.1-2019.12，50万元，省级，结题，主持人。

2、石家庄市重大研发计划，216080057A，铁基陶瓷复合材料高耐磨渣浆泵的研究应用，2021.1-2022.12，100万元，结题，主持人。

3、沧州市科技局“揭榜挂帅”项目，“陶瓷纤维和颗粒协同增强铜基复合材料安全工具的研究应用”，2023.6-2025.12，50万元，在研，主持人。

近五年发表论文：

近五年在《河北科技大学学报》《特种铸造及有色合金》《铸造》《热加工工艺》等期刊发表论文30余篇。

近五年授权专利：.SiCp/EPS消失模及SiCp/Al铸造成形工艺、一种叶轮的制备方法、一种泡沫模型的制备方法及制备金属基复合材料的方法、WCp/EPS消失模模样制备及WCp/Fe复合材料铸造工艺，TiC/EPS消失模制备及其钢基复合材料工艺，一种碳化钨颗粒增强整体铁基复合材料的制备方法，氧化铝和碳化铬协同增强铁基复合材料蜗壳的制备方法。一种微粉包覆六棱柱形ZTAFe复合材料制备方法，碳氮化钛和碳化铬协同增强铁基复合材料叶轮的制备方法。

二、合作单位的选择原因及其优势

无

三、相关的国际合作与交流

公司早在1996年取得进出口企业资格，开展国际合作，目前公司产品已出口美国、德国、英国、新加坡等近100个国家和地区，开展了国际科技合作业务，多年来与国际多个知名工具厂商如意大利BETA、法国FACOM、日本OPS、世达等国际客商合作取得一定的成果，开发的绝缘工具产品、防爆多用开桶扳、防爆U型扳手等安全工具产品、钛合金无磁、不锈钢无磁工具等为公司创造一定的经济效益，引领国际安全工具行业发展。

- 进度安排

1、2025.03-2025.12

（1）进一步优化合金成分和熔炼工艺，研究不同种类覆盖剂对合金性能的影响、降低生产成本。

（2）优化设计防爆锤、扳手、氧气瓶阀、氧气乙炔焊枪、氧气焊割枪、镐类、斧类等毛坯模具的浇注系统和补缩系统，研究浇注温度、浇注速度、型壳温度对铸件质量的影响。优化型壳结构设计，减少铸件裂纹倾向，提高生产效率和铸件工艺出品率。

（3）低铜合金安全工具多级锻造工艺研究

（a）粗锻温度及变形量对产品性能的影响。

（b）中锻温度及变形量对产品性能的影响。

（c）精锻温度及变形量对产品性能的影响。

（4）低铜合金安全工具热处理工艺研究

（a）高压气淬真空炉固溶处理工艺参数对产品性能的影响。

（b）卧式加压真空回火炉回火工艺参数对产品性能的影响。

2、2026.01-2026.12

（1）进一步优化铸造、模锻工艺参数，提高生产效率和降低废品率。

（2）优化热处理工艺参数。

（3）为大批量生产做准备。

3、2027.01-2027.02

（1）进一步完善工艺。

（2）整理材料，准备验收。

中期目标：

（1）转化科技成果数量2项以上。

（2）促进技术合同交易额110万元以上。

（3）促进科技投融资200万元以上。

（4）提供技术咨询/技术服务30人次以上。

（5）培训技术创新人员数量15名以上。

第五部分  项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制

项目采用项目组长制，项目组长主持和组织项目的研发工作，主要负责完成项目研发组织、技术指导、成果申报、项目验收工作。

项目组吸纳企业工程技术人员参加，共同完成项目的整个试验，性能测试，小批量生产等工作。通过项目的实施，将加快创新团队和创新人才培养，逐步构建结构合理、与发展目标相适应的人才梯队，同时积极推进创新团队建设，培养一批技术水平高、实践经验丰富、门类齐全、各层次的技术带头人。

通过项目合作培养和锻炼人才，在项目实施过程中，大力推行“导师带徒”制度，最大发挥高素质员工的“传、帮、带”作用，以点带面，使人员整体水平得以快速提升。拨付经费对人员进行深造，鼓励现有人员进行高学历教育，鼓励科技人员从事科学研究，从实践中培养具有良好科学素质和科研开发能力的人才。

二、保障措施

河北省安全工具产业技术研究院分院依托单位河北中泊防爆工具集团股份有限公司，始建于1983年，现位于河北省泊头市工业区，占地18.6万平方米，总资产3.3亿元，现有职工310人，先进生产设备、检验设备500台套，完好率100%，是当今国际较具规模的安全工具专业制造商。国家高新技术企业，国家火炬计划项目承担单位，安全工具国家标准制定单位，2015年新三板挂牌上市。自2002年起一直负责修订、起草安全工具国家标准。自主研发创造的第六代安全工具产品已出口到美国、日本、阿联酋、法国、德国等100多个国家和地区，全面应用到石油、化工、炼油、采油、采气、油气管输、储运、煤矿、军工、核电、航空、制药、防恐、排雷排爆等各个行业。目前，产品是完全采用精选优质原材料，智能专业生产线，德国DIN标准精锻全覆盖，新颖机体自动包装的全新系列产品。2021年公司被工业和信息化部认定为专精特新小巨人企业，同年安全工具产品被省工信厅认定为2020年度省级制造业单项冠军产品。

三、风险分析及对策

（1）市场风险

在试行阶段，客户对新产品的接受需要一个过程，此阶段内可能出现产品需求不旺、价格不稳定、不良反馈增加等。对此，企业要加强市场调研，加快研发步伐，挖掘产品独特的优势，加大宣传力度，提高服务质量，建立良好的技术支持。

（2）技术风险

在产品试验过程中，各种工艺、技术、方案、效果都存在不确定性，导致研发试验阶段性无成果。企业应帮助技术研发人员树立自信心，加大奖励力度，重视分析技术的各种不确定因素，加强各个环节的预测和分析，充分论证、强化信息沟通。

（3）投融资风险

在试验阶段由于资金不到位或周转不开导致试验无法进行。企业每月预留研发费专款并实时监督，任何人不得随意挪用，确保资金充足到位。

（4）政策风险

根据目前经济形势的低迷，国家可能在宏观政策上如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等进行调整，导致市场价格波动而产生风险。企业对此要不断开发市场，降低成本，建立忠诚的客户群体。

第六部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 | 是否为科技特派员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨景华 | 男 | 56 | 13098119690511201x | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 生产管理 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 项目负责人 | 是 |
| 2 | 谭建波 | 男 | 61 | 130105196404231512 | 教授 | 研究生 | 博士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 铸造工艺与设备 | 河北中泊防爆工具集团有限公司 | 技术负责人 | 是 |
| 3 | 杨欣泽 | 男 | 30 | 130981199502262033 | 工程师 | 研究生 | 硕士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 生产管理 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型 | 否 |
| 4 | 韩亮 | 男 | 47 | 130981197808222019 | 工程师 | 本科 | 硕士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 土木工程设计 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型加工 | 否 |
| 5 | 高颖 | 女 | 45 | 130902198004140025 | 助理工程师 | 大专 | 无 | 数控加工技术及其设备 | 材料合成与加工工艺 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料合成与加工 | 否 |
| 6 | 杨景超 | 男 | 40 | 130981198507242010 | 助理工程师 | 本科 | 学士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 机械制图 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料化验分析 | 否 |
| 7 | 李宁 | 男 | 38 | 130981198710125215 | 助理工程师 | 本科 | 学士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 生产管理 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型与加工 | 否 |
| 8 | 姜彦泊 | 男 | 30 | 130981199511200010 | 无职称 | 本科 | 学士 | 数控加工技术及其设备 | 机械制图 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型加工 | 否 |
| 9 | 孙福良 | 男 | 37 | 130981198811232052 | 无职称 | 本科 | 学士 | 机器人开发及应用 | 机械制图 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型加工 | 否 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第七部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 100.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 100.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 0.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 97.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 3.00 |
| # 7 | # 二、自筹资金 | # 220.00 |
| # 8 | # 合 计 | # 320.00 |

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

一、省级财政资金 （一）直接费用 1、设备费 无 2、业务费 （1）材料费 本课题研究历经2年，预计需要熔炼60炉铜合金，每炉铜合金50 Kg，加上原材料费、熔炼费、成分检测费、辅助材料费等，折合按195元/ Kg计算，每炉需9750元，共9750元/炉×60炉=58.5万元。 铜合金等运输、装卸等费用共计每年0.30万元，2年0.6万元。 材料费总计：58.5+0.6=59.1万元。 （2）模具加工费 扳手类、锤头类、乙炔瓶阀等模具费用，需要16套，平均每套1.2万元，1.2×16=19.2万元。 （3）测试化验加工费 机加工：拉伸、冲击、耐磨试样机加工、微观实验样品的线切割费用共计8.1万元； （4）燃料动力费 燃料动力费需要4.5万元。 （5）差旅/会议/国际合作与交流费 差旅/会议/国际合作与交流费共计3.5万元。 （6）出版/文献/信息传播/知识产权事务费 拟申报知识产权4件（每项申请费5000元），专利申请费共计： 5000元/件×4件=2.0万元。 技术资料购置，打印、复印、印刷装订等，2年共需要经费0.6万元。 总计：2.0+0.6=2.6万元。 3、劳务费 临时聘请的咨询专家的费用，每次3000元，需要10人次，共3万元。 二、自筹资金 设备费45万元，材料费125万元，测试化验加工费30万元，燃料动力费20万元

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无。

| 承担单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 1 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 申报单位 | 项目负责人 | 杨景华 | 320.0 | 100.00 | 220.00 |

归口管理部门意见

（盖章） 年 月 日

第八部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 营业执照（统一社会信用代码证） | 营业执照 |
| 2 | 基地固定人员证明 | 项目负责人为固定人员证明 |
| 3 | 其他 | 财务报表 |
| 4 | 其他 | 项目研究基础成果 |
| 5 | 其他 | 项目负责人承担项目 |
| 6 | 其他 | 项目负责人专利证明 |
| 7 | 其他 | 技术负责人专利技术 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。