河北省创新能力提升计划项目申报书

专 项 名 称 ：科技支撑县域特色产业集群创新专项

指 南 代 码 ：3090101-县域特色产业集群关键技术攻关项目

项 目 名 称 ：泊头绿色铸造产业集群高端钛青铜安全工具成型关键共性技术研发与产业化

申 报 单 位 ：河北中泊防爆工具集团股份有限公司

合 作 单 位 ：无

项目负责人 ：杨景华

归口管理部门：沧州市科学技术局

主 责 单 位：省科技厅

分 管 部 门 ：省科技厅区域创新处

申报预算年度 ：2025年

起 止 年 月 ：2025-11 至 2027-10

填 报 日 期 ：2025-10-29

河北省科学技术厅制

填 报 说 明

1.项目申报书分为“国内外现状及趋势分析”“研究内容”“申报单位及合作单位研究基础”“进度安排”“项目组织实施、保障措施及风险分析”“项目绩效评价考核目标及指标”“项目组主要成员”“项目预算表”和“附件”九个部分。申报书的内容将作为项目评审、以及签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容须实事求是、准确完整、层次清晰。

2.请申报单位认真阅读项目申报指南，所申报的项目研究内容须对应相应的指南代码,符合指南的申报要求。

3. 项目名称请按照“产业集群名称+研究内容”格式填写。项目名称应清晰、准确反映项目的研究内容，不宜宽泛。

4.通过河北省科技计划项目综合服务平台在线填写项目申报书，凡不填写的内容，请用“无”表示。

5.申报书中的单位名称，应为单位名称的全称，并与单位公章保持一致。申报书纸质版应与在线填写的版本一致，纸质版需要项目负责人签字，日期如实填写。

6.申报书的填写内容及相关证明材料复印件中涉及国家秘密的，通过纸件和光盘报送相应材料。

填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 泊头绿色铸造产业集群高端钛青铜安全工具成型关键共性技术研发与产业化 |  |  |  | 所属专项 | 科技支撑县域特色产业集群创新专项 |  |
| 指南代码 |  |  | 3090101-县域特色产业集群关键技术攻关项目 |  |  |  | 技术领域 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 |  |
| 所属学科1 |  |  | 4602510-铸造工艺与设备 |  |  |  | 所属学科2 | 4304020-有色金属及其合金 |  |
| 关键词 |  |  | 高端化,钛青铜,安全工具,精密铸造,精密模锻 |  |  |  |  |  |  |
| 集群概况 |  |  | 泊头铸造历史源远流长，与佛山、无锡并称中国三大铸造基地。先后被授予“中国铸造之乡”“中国铸造名城”“中国绿色铸造名城”“河北省示范产业集群”“中国铸造产品出口共建基地”“河北省铸造产品出口聚集区”等荣誉称号。现有铸造企业319家，其中规上企业105家、高新技术企业13家、科技型中小企业285家。年生产能力400万吨、年产量占河北省铸件产量的30%左右。河北中泊防爆工具集团股份有限公司是国家安全工具行业标准制定单位，获得“进入全球市场最高标准监测认证-美国FM认证”，“桥防”牌商标被认定为“中国驰名商标”。河北省安全工具生产厂家有25家，沧州地区有18家，其中泊头有13家。 |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 |  | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 |  |  |  | 法定代表人 | 杨景华 |  |
|  | 单位地址 |  | 河北省泊头市经济开发区环城东路与迎宾路交叉口北侧 |  |  |  | 注册（纳税）地区 | 河北省-沧州市-泊头市 |  |
|  | 统一社会 信用代码 |  | 91130900601621769F |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 杨景华 |  |  |  | 手机 | 13932752662 |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |
|  | 项目联系人 |  | 张金萍 |  |  |  | 手机 | 13084526209 |  |
|  | 办公电话 |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |
|  | 开户名称 |  | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 |  |  |  | 开户银行行号 | 102144114107 |  |
|  | 开户银行 |  | 中国工商银行泊头支行 |  |  |  | 帐号 | 0408020009245019879 |  |
|  | 职工总数 |  | 320人 | 技术人员数 |  | 126人 | 中高级技术 人员数 | 28人 |  |
|  | 是否为“共享制造”牵头企业 |  | 是 | 是否为公共技术服务平台 |  | 是 | 其他企业类型 | □科技骨干企业 R“领跑者”企业 R专精特新企业 R高新技术企业 □其他() |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |
|  | 614.0万元 |  |  | 11494.0万元 |  |  | 5.3% |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 15180.0万元 | 注册时间 |  | 2002-01-31 | 拥有专利数量 | 71 |
|  | 单位性质 |  |  | 私营企业 | 单位规模 |  | 中型企业 |  |  |
|  | 其它特征 |  |  | 高新技术企业 |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 国别 |  | 所属地区 | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 | 手机 |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铸造产品高端化是指铸造产品质量好、性能优良，产品知名度高、附加值高，在国内外有较强的影响力。 铸造产品高端化关键共性技术研究，需解决影响行业发展的“卡脖子”问题，形成具有自主品牌的新产品，技术成果能够形成共享机制，带动产业集群整体效益提升。 目前，安全工具生产材料主要有铝青铜和铍青铜，铝青铜硬度低、品种单一。铍青铜在性能上优于铝青铜，应用范围广，但是，含铍矿石储存量很少，且价格昂贵，近几年，铍合金价格暴涨，生产成本大大提高，另外，铍青铜在熔铸过程中产生的铍及其化合物粉尘是毒性最为严重的工业污染物，铍青铜的生产对环境和人体健康构成了极大威胁。 钛青铜是替代铍青铜的理想材料，产品性能达到了国家标准和铍青铜性能，生产成本下降20%，生产的安全工具可用于航空、航天、航海等，属于高端产品，且生产过程绿色无污染，但钛青铜生产工艺条件要求苛刻，在工业化生产中质量控制难度大，成为影响行业发展的“卡脖子”问题。 本项目研究钛青铜安全工具高端产品关键共性技术研究，旨在替代铍青铜，解决安全工具行业铍青铜价格高、生产过程有污染等行业难题，项目的实施将填补国内外行业空白，把我省的安全工具制造水平提升到国际领先水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （包括项目基本情况；拟解决的主要问题；体现可在产业集群内被不同规模、不同环节的多个企业适用，具有共享性和可推广性等内容。） 1、项目基本情况介绍 本项目通过加入钛5-7%、铝0.8-1.5%、银0.1-0.3%、铁0.2-0.4%、稀土0.03-0.08%，研制一种新型的安全工具生产材料-钛青铜，生产工艺采用配料、真空熔炼、精密铸造坯料、精密模锻成型、机械加工、热处理强化。研究的钛青铜安全工具防爆性能和力学性达到国家标准，满足铍青铜安全工具的性能。 2、项目拟解决的关键技术和问题 （1）熔炼过程中钛元素的氧化问题； （2）坯料制备过程中疏松、缩孔和气孔等缺陷的控制； （3）钛青铜精密锻造成型及热处理关键技术。 目前，我国生产的安全工具产品占全球80%左右的市场份额，就国内安全工具制造业发布的数据来看，河北省是安全工具产业最为集中的地区，产品占全国市场的85%以上，其中尤以河北省泊头市占比最高，安全工具生产厂家沧州地区有18家，其中泊头就有13家，由于所研究的技术成果属于行业共性问题，可实现在3-5家企业示范应用，因此，钛青铜安全工具的研究对泊头铸造产业集群有良好的带动和示范作用，在沧州市、河北省都具有良好的推广前景，具有共享性和可推广性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分  国内外现状及趋势分析

一、国外研究现状及趋势

研究机构主要有东京工业大学、多伦多大学、意大利BETA、法国FACOM、美国铸造学会与金属学会、乌拉尔联邦大学、别尔哥罗德国立大学等。

目前，国内外生产安全工具使用的材料主要为铝青铜和铍青铜。

铝青铜国外研究现状

铝青铜由于耐磨和耐蚀性良好，被广泛应用在各个领域[1]，铝青铜一般可以分为简单铝青铜和复杂铝青铜，当前研究和应用的多为复杂铝青铜。

国外许多学者对铝青铜的组织及性能进行了研究。美国铸造学会与金属学会通过研究杂质元素对典型铝青铜C95400和C95800的热处理、力学性能和焊接性能的影响来确定杂质元素的上线[2]。Su及Lv Y等人提到在变形过程中β相会向α相内渗透并贯穿α相。Labanowski 等人研究得出κ相的尺寸和析出位置对铝青铜合金的机械性能有直接影响。Zhilyaev[3]认为变形区由于纳米级第二相粒子的钉扎效应，阻碍了位错运动，大量位错被缠结并形成位错胞，其有效地阻碍和延迟了动态再结晶晶界的运动并减小晶粒尺寸，从而使合金力学性能提高。

铍青铜国外研究现状

铍青铜分高强度铍青铜（Be含量1.6-2.1%）和高导电铍青铜（Be含量低于0.7%），美国主要有C17200， C17500，C17510， C82500，C82800等牌号。Ni和Co是铍青铜中除铍外的主要添加元素，Co和Ni对铍青铜的影响相近，美国、日本用Co，我国和俄国使用Ni。早在1980年，Tsubakino等人就报道了Co元素的添加对铍青铜性能的影响，发现Co元素可以阻碍晶界处不连续脱溶胞的形成并阻碍其长大。2020年，Baraz等人[4]研究了含Ni和Ti的弥散强化铍青铜在固溶淬火(780℃)和时效(320℃，3 h)后的组织特征和性能，结果表明时效后合金的屈服强度和显微硬度提高了一倍以上。形变强化和细晶强化对铍青铜性能影响也较大，2017年，Hariram等人研究了不同冷加工比例对C17200合金时效过程中微观组织演变的影响，发现合金的硬度随冷加工程度的增加而提高，当冷加工程度达到40％时达到饱和。2019年，Lomakin等人[5]通过HPT制备了晶粒尺寸仅为10-30nm的纳米晶Cu-2％Be合金。除了单级时效外，近年来铍青铜的双级时效工艺也得到了许多研究者的关注和研究。双级时效最早由Lumley和Buha等人在2002年提出并开展了大量研究。日本的Tsubakino等人对铍铜合金时效时连续和不连续脱溶模式的脱溶序列进行了详细的研究。关于铍青铜的性能研究现状，Millett等人的研究表明，Cu-1.8％Be-0.2％Co合金在冲击载荷的情况下得到的时效强化幅度远低于准静态载荷下的。Sizova等人研究了铍铜在干滑动摩擦条件下不同结构状态下的摩擦学特性，发现固溶态铍青铜的磨损是通过腐蚀、机械机制实现的，即表面摩擦氧化。2019年Baraz等人对BrBNTl.7(1.68％Be，0.34％Ni，0.25％Ti)带材表面进行摩擦加工，利用滑动摩擦产生强烈的表面塑性变形，有效提高了铍青铜的屈服强度和显微硬度。随后他们继续在该方向上研究， 2021年发表的论文[6]中报道了干摩擦可以在保持铍青铜带材塑性的同时，通过摩擦变形为其提供额外的硬化。2014年Berto等人[7]总结了对高导铍青铜在650℃下的单轴拉伸疲劳试验的结果，证明铍铜材料的疲劳性能对缺口十分敏感。Yagmur研究了Cu-1.92％Be合金的微观结构对内耗和杨氏模量的影响，发现模量只与析出相尺寸和形状有关，而不受析出相取向变化的影响。

通过查阅文献发现，国外研究主要是针对铝青铜、铍青铜组织、性能及热处理工艺，具体在安全工具方面的研究及应用较少，对钛青铜研究的很少，而钛青铜在安全工具上的研究没有发现。

[1] Equey S, Houriet A, Mischler S. Wear and frictional mechanisms of copper-based bearing alloys[J].Wear, 2011,273:9-16

[2] Sadayappan.M,Zavadil.R,Sakoo.M.Mechanical properties of aluminum bronze alloy C95400[J].AFS Transactions,2001,109:7-45

[3] Zhilyaev A, Shakhova I, Morozova A, et al. Grain refinement kinetics and strengthening mechanisms in Cu-0.3Cr-0.5Zr alloy subjected to intense plastic deformation[J]. Materials Science and Engineering: A, 2016,654:131-142

[4] Baraz V Estemirova S,Ishina E A.The microstructural peculiarities of beryllium bronze after heat treatment;proceedings of the Materials Science Forum,F,2020[C].Trans Tech Publ

[5] Lomakin I,Castillo.Rodriguez M,Sauvage X.Microstructure，mechanical properties and aging behaviour of nanocrystalline copper-beryllium alloy[J].Materials Science and Engineering: A,2019,744:206-14

[6] Vladislav R. Baraz, Elena A. Ishina.he Influence of Friction Deformation on the Microstructure and Hardening of Beryllium Bronze[J].Defect and Diffusion Forum,2021,6216:39-43

[7] Berto F,Lazzarin P,Gallo P.High-temperature fatigue strength of a copper-cobalt-beryllium alloy[J].The Journal of Strain Analysis for Engineering Design,2014,49(4):44-56

二、国内研究现状及趋势

国内研究机构有：中南大学、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、西北工业大学、北京交通大学、河北科技大学、江西理工大学、宁夏中色新材料有限公司、兰州理工大学、河北中泊防爆工具集团股份有限公司等。

铝青铜国内研究现状

罗丰华等通过对加入Ti、Zr等不同元素及含量的Cu-10A1-4Ni-4Fe铝青铜合金的研究，确立了符合高速列车护环合金的材料。杨大韬等对通过离心铸造的方式制得的一种高强韧高锰铝青铜的化学成分与力学性能的关系研究，优化了该合金的化学成分；杨大韬等还对通过砂型铸造方式制得的一种含镍高锰铝青铜的化学成分与力学性能的关系研究，使该合金的化学成分得到优化。纪胜如等通过研究建立了铝青铜性能与铝含量之间的关系式，王艳杰等研究了铝含量对高铝青铜组织及性能的影响，L.K.Tan等人[1]建立了合金的硬度与稀土元素之间的关系，这些都对铝青铜合金的性能预测及生产起到了积极作用。纪嘉明等[2]研究了不同含量稀土Ce 对铝青铜显微组织的影响，结果表明，适量稀土Ce 的添加能有效细化晶粒，提高合金的强度、硬度、塑性和耐磨性。李雨蔚等人[3]通过制备不同Mn含量的铝青铜合金，发现适量Mn的添加使合金的抗拉强度和屈服强度显著提升，Mn的添加有效降低了摩擦系数和磨损量。田国庆等人在铝青铜中添加不同含量Co元素，研究发现适量的Co能有效促进第二相κ相的生成，合金呈现典型的轻微疲劳磨损和低应力磨料磨损。

铍青铜国内研究现状

王迎鲜等人[4]研究了微量的Co元素添加对不同状态Cu-0.2％Be合金组织与性能的影响，发现对于铸态合金，Co元素的添加能细化合金晶粒、扩大其等轴晶区，并提高铸态合金的硬度，但同时会降低其电导率，对于挤压态合金，Co元素的添加能提高其弹性极限和抗拉强度。方森鹏等人[5]研究了微量Ce添加对Cu-1.7Ni-0.2Co-0.5Be合金凝固组织、力学和导电性能的影响，发现Ce的添加可以细化合金组织，扩大等轴晶区，提高合金的抗拉强度和导电性能，当添加0.15％Ce时，合金的导电率达到最大值21.924MS/m，相对于未添加Ce的合金提高了11％。

岳丽娟等人[6]研究了QBe2铍青铜固溶工艺对组织及性能的影响，发现790℃固溶30min后合金基本发生了完全再结晶，并形成了平均晶粒尺寸为10μm的等轴组织。Tang等人[7]通过双级时效工艺在Cu-Be-Co-Ni合金中获得了比γ相(单级时效时合金中)更细小且可剪切的γ1析出相。张伟玮等人[8]选择了固溶温度、固溶时间、一级时效温度、一级时效时间、二级时效温度和二级时效时间6个因素进行正交试验设计，研究了不同热处理工艺条件下Cu-2.0％Be合金晶界反应量与工艺参数之间的联系。彭丽军等人[9]研究了C17200合金相变行为及时效态合金的组织与性能，发现调幅分解和γ相析出是C17200合金时效过程中硬度、强度提升的主要原因。

国内对铝青铜、铍青铜安全工具研究应用的有北京交通大学、河北科技大学，研发企业有河北中泊防爆工具集团股份有限公司、石家庄志卫防爆工具有限公司、沧州德安防爆特种工具制造有限公司等。国内对钛青铜安全工具的研究还较少，河北中泊防爆工具集团股份有限公司对钛青铜安全工具进行了初步研究，并取得了发明专利，但要进行批量产业化、还需要做深入、系统的研究工作。通过本项目的研究，可解决制约行业发展的“卡脖子”问题，项目的实施将填补国内、外行业空白，把我省的安全工具制造水平提升到国际领先水平。

[1] Tan L K,Li Yet a1.Effects of rare earth additions on structures and properties of rapidly solidified copper alloys[J].Materials Science and Technology,1999,15(2):169-179

[2] 纪嘉明, 鲁远勇, 吴晶,等.稀土铈对铝青铜组织及耐磨性的强化作用[J].特种铸造及有色合金,2013,33:672-675

[3] 李雨蔚, 肖来荣, 章玮,等.不同 Mn含量的铝青铜合金组织与性能[J].稀有金属, 2017,41:985-991

[4] 王迎鲜,贾淑果,周延军,等.Co元素对挤压态铍青铜合金组织性能的影响[J].材料热处理学报,2017,38(06):49-53

[5] 方森鹏,陈乐平,周全,等.微量Ce对铸态低Be铜合金组织和性能的影响[J].特种铸造及有色合金,2023(02):245-249

[6] 岳丽娟,王艳婷,赵红运,等.QBe2铍青铜合金固溶工艺与组织性能研究[J].中国材料进展, 2022,41(03):37-40

[7] Tang Y,Kang Y,Liu D,et a1.Tuning Low Cycle Fatigue Properties of Cu-Be-Co-Ni Alloy by Precipitation Design[J].Metals,2018,8(6):444-459

[8] 张伟玮,赵之赫,方继华,等.Cu-2.0％Be合金中晶晃析出相对弹性性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2021,50(06):194-200

[9] 彭丽军,熊柏青,解国良,等.时效态C17200合金的组织与性能[J].中国有色金属学报, 2013, 23(06):16-22

第二部分  研究内容

一、项目研究内容、研究方法及技术路线

（一）项目的主要研究内容

（1）钛青铜成分设计及熔炼工艺研究

目前，常用的制造安全工具的材料一种为铝青铜，其成分为：铝10-11.8%、铁4.5-5.5%、镍4.5-5.5%、锰1.5-2%、其余为Cu。另一种为铍青铜，其成分为：铍1.7-2.5%、镍（钴）0.2%，其余为Cu，国产铝青铜安全工具存在生产成本高、品种单一、规格型号不全等问题； 铍青铜价格昂贵，生产过程有污染，对环境和操作人员有损害。因此，亟需研发一种新的合金材料以及新材料的熔炼工艺。

（2）精密铸造及塑性成型工艺研究

钛青铜是以钛为主要合金元素的铜合金，Ti在大气中的化学性质非常活泼，合金熔炼过程中容易氧化和吸气，导致合金黏度增加，合金充型能力差，铸件容易产生夹杂、气孔、缩松、浇不足和冷隔等缺陷，铸件工艺出品率低、废品率高。

因此，需要研究浇注温度、型壳温度、浇注速度等对铸件质量的影响。

将铸造得到的毛坯再进入锻压区域进行精密模锻成型，因此，需要进一步研究热锻工艺参数对产品性能的影响。

（3）钛青铜安全工具热处理工艺研究

研究热处理工艺参数加热温度、保温时间、冷却速度及时效温度、保温时间等对产品性能的影响。

（二）项目拟采取的研究方法

1、项目拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等

（1）钛青铜成分设计

通过查阅国内外资料，铜合金中加入少量元素铝、银、铁可细化晶粒，提高材料的强度、硬度、韧性、耐腐蚀、耐磨性和延伸率。合金中加入混合稀土，使合金得到进一步的净化，晶粒细化，消除铸造中针孔状气孔及其它铸造缺陷。

通过不断试验，最后设计的钛青铜合金成分为钛5-7%、铝0.8-1.5%、银0.1-0.3%、铁0.2-0.4%、稀土0.03-0.08%，余为铜。

（2）钛青铜熔炼工艺研究

将铜、钛按比例放入真空中频感应电炉冶炼，炉温提升至900-1000℃时，加入银、 铝、铁、稀土等，升温到1300-1350℃，保温，将熔炼好的钛青铜合金液浇入球状铸型，冷却凝固后得到2-3kg的球状合金锭。

（3）钛青铜安全工具精密铸造工艺研究

将钛青铜合金锭放入真空中频感应电炉，炉温提升至1400℃时，恒温10分钟，待液体温度降至1250-1300℃，浇注到铸型内，冷却凝固后取出，得到钛青铜铸件毛坯。

由于该合金易氧化、收缩率大、易产生裂纹，因此需要进行以下研究：

（a）优化浇注系统及冒口设计、加强补缩。

（b）研究浇注温度、浇注速度、壳型温度对铸件质量的影响。

（c）优化壳型结构，减少铸件裂纹倾向。

（4）安全工具精密模锻工艺研究

将钛青铜铸造毛坯浸入C2H2O4中清洗烘干，然后放入透热炉，加热到850℃，采取精密模锻成型，制作船运配件、敲击类工具、撬棍工具等。

需要进行以下研究：

（a）粗锻温度及变形量对产品性能的影响。

（b）中锻温度及变形量对产品性能的影响。

（c）精锻温度及变形量对产品性能的影响。

（5）钛青铜安全工具热处理工艺研究

采用真空中频电炉，炉温800-900℃，保温1-3小时，取出油冷；然后采用真空时效炉进行时效处理，炉温400-500℃，保温8-20小时后空冷。

需要进一步研究：

（a）高压气淬真空炉固溶处理工艺参数对产品性能的影响。

（b）卧式加压真空炉时效工艺参数对产品性能的影响。

技术路线图

2、项目研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析

（1）可行性分析

本项目采用真空熔炼工艺熔炼钛青铜，大大减轻了钛元素的氧化，采用熔模精密铸造工艺生产坯料、清理后精密模锻成型、机械加工、热处理强化技术路线。河北中泊防爆工具集团股份有限公司生产安全工具40余年，熔炼、铸造、模锻、热处理、实验及检测设备齐全，该合金成分公司已获得发明专利授权，通过初步试验，结果表明，研究的钛青铜防爆性能和力学性达到了国家标准，可满足铍青铜安全工具的性能，因此，该项目是可行的。

（2）先进性分析

项目采用真空熔炼、避免了钛元素的氧化，大大减轻了钛元素对合金性能的影响。成型过程采用熔模精密铸造、精密模锻成型及固溶、时效处理，生产的产品组织致密、表面光洁、尺寸精度高、性能优良，可应用于航空、航天、航海、排雷、化工等领域，属于高端产品，生产过程中避免了铍元素的污染，实现了绿色铸造，制造成本比铍青铜低20%，技术水平达到国际领先水平，可填补国内外行业空白，因此，该项目技术是先进的。

二、项目预期的主要创新点

通过实施技术攻关，对推动企业技术创新、解决发展难题、提高经济效益等发挥的积极作用，对助力产业集群创新发展、整体竞争力提升发挥的支撑作用。具体内容包括：关键核心技术指标的先进性；成果的应用推广、经济效益；终端产品市场规模、预期效益；技术成果共享扩散产生的效果等。（1000字左右）

1、主要创新点：

（1）解决熔炼过程中钛元素的氧化问题，掌握钛青铜合金熔炼关键技术。

（2）解决坯料铸造过程中疏松、缩孔和孔洞等缺陷技术难题，得到钛青铜精密铸造工艺关键技术。

（3）得到钛青铜精密锻造工艺关键技术。

（4）得到钛青铜固溶处理和时效处理工艺关键技术。

2、关键核心技术指标的先进性

经初步实验，制备的钛青铜抗拉强度达1117-1326N/mm2，延伸率δ10≥2%，硬度HV320-360，导电率95.6%IACS，弹性限度840-880N/mm2，磁性≤5nT/m，防爆性能可达ExIIC级，在实验室通过浓度21%氢气环境试验，达到国家标准及铍青铜性能指标，但产品相对铍青铜生产成本下降20%。

3、成果的应用推广、经济效益

河北省安全工具生产厂家有25家，石家庄5家，邢台2家，沧州地区18家，其中泊头有13家：河北四凯防爆工具制造有限公司，河北拓开防爆工具有限公司，河北中泰防爆工具有限公司，沧州渤海防爆特种工具有限公司，沧州华诺防爆工具有限公司，沧州智安防爆工具有限公司，泊头市汉强防爆工具有限公司、河北欧洋防爆工具有限公司，河北凯泰防爆工具有限公司、泊头市环海机械工具有限公司、泊头市麒浩防爆工具有限公司、沧州德安防爆特种工具有限公司、河北中泊防爆工具集团股份有限公司，因此，研究成果有良好的推广前景，对推动企业技术创新，解决发展难题，提高经济效益发挥积极的作用。

4、终端产品市场规模、预期效益

由于铍青铜价格高、熔炼过程中有废气、毒气产生，污染环境，因此，采用钛青铜替代铍青铜，实现绿色铸造，是社会发展的必然趋势，因此，谁先掌握此项技术，谁就会站在行业的最高点，占领国、内外市场。通过项目研发，可以带动公司销售收入增长500万元以上。

5、技术成果共享扩散产生的效果

（1）技术攻关对产业集群创新能力提升具有一定支撑作用，能够提升产业市场竞争力。

（2）形成新产品、新技术2项，且带动企业销售收入增长。

（3）以技术开发、技术服务、技术转让、技术许可或作价入股等方式与集群内不少于3家企业建立成果共享机制，带动产业集群整体效益提升。

（4）建立“共投、共研、共享”的创新机制模式。

第三部分  申报单位及合作单位研究基础

一、申报单位的已有工作基础、研究成果、研究队伍等

（一）申报单位在该研究方向的前期任务承担情况、相关研究成果

（应说明前期任务取得的主要成果、指标及效果，限800字以内）

公司目前在研沧州市科学技术局 “揭榜挂帅”项目，“陶瓷纤维和颗粒协同增强铜基复合材料安全工具的研究应用”，2023.6-2025.12，50万元，在研。河北省中央引导地方科技发展资金项目，254Z1002G，低铜合金安全工具成型技术研发与产业化，2025.06-2027.06，100万元，省级，在研。

公司40多年来一直从事铝青铜、铍青铜安全工具的生产，并且已小批量试制出钛青铜双头扳手、梅花扳手、敲击类工具、撬棍工具等，并进行了性能测试，达到了国家标准和铍青铜性能指标，设计的钛青铜成分已授权发明专利，公司生产及实验、检测设备齐全，前期准备工作已完成。

近年来公司申请专利70 余项，其中发明专利授权13 项，正在申请发明专利8 件、国际专利1件，授权实用新型专利14 件。拥有商标权6 项，其中，国际商标注册3 项，在国际30多个国家进行了注册。

每年完成研究开发项目近10 项，近几年完成省部级项目3 项，其中04 年承担国家火炬计划项目一项，起草国家标准32 项。

（二）负责人及项目主要骨干人员的科研水平及主要成果

（包括工作简历、主要学术业绩、近五年主持的与申报项目相关的各类省级以上科技计划项目情况，奖励、论文、专利等重点成果取得情况，限1200字以内）

项目负责人杨景华：高级工程师，工商管理学硕士，中国管理科学院高级研究员、客座教授，2009 年被河北省人民政府评为“省级劳动模范”、2013 年被省政府认定为“河北省科技型中小企业创新技术双百人才”，2018 年被中央文明办授予“诚实守信中国好人”等荣誉称号。主持研发的高强度铍青铜、铝青铜安全工具项目2004 年被列为国家级火炬计划项目，研发的防爆人体静电仪项目2011 年被列为国家创新基金项目，主持编写的《防爆型人身静电释放仪专利战略研究报告》被国家知识产权局河北省知识产权局联合评为优秀研究成果三等奖，防爆手拉葫芦获河北省安全科技成果二等奖，钛合金无磁工具被列为沧州市科技支撑计划项目，研发成果申报国家发明专利7 件，开发的手拉葫芦及单轨行车项目获实用新型专利6 件。

技术负责人谭建波工作简历：

自1985年07月至1996年02月，在石家庄飞机制造公司单位工作。

自1996年03月至2024年04，在河北科技大学工作。

自2025年01月至今         在河北中泊防爆工具集团股份有限公司工作。

自2012年03月至2013年02月，在东京大学生产技术研究所，访问学者。

主要学术业绩：

发表论文100余篇，主编出版教材论著7部。作为第一发明人授权发明专利11件，正在公开的发明专利2件。主持或主研科技部、河北省科技厅等省部级项目10多项，厅局级及横向课题50余项，获河北省自然科学奖三等奖一项、河北省科技进步奖三等奖一项（2024年，排名第二）。泊头铸造产业科技特派团团长。

近五年主持的与申请项目相关的科技计划项目情况：

1、河北省科技厅重点项目，18211021D，渣浆泵过流件“双耐”表面陶瓷复合材料EPC关键技术，2018.1-2019.12，50万元，省级，结题，主持人。

2、石家庄市重大研发计划，216080057A，铁基陶瓷复合材料高耐磨渣浆泵的研究应用，2021.1-2022.12，100万元，结题，主持人。

3、沧州市科技局“揭榜挂帅”项目，“陶瓷纤维和颗粒协同增强铜基复合材料安全工具的研究应用”，2023.6-2025.12，50万元，在研，主持人。

4、河北省中央引导地方科技发展资金项目，254Z1002G，低铜合金安全工具成型技术研发与产业化，2025.06-2027.06，100万元，省级，在研，第二。

近五年发表论文：

近五年在《河北科技大学学报》《特种铸造及有色合金》《铸造》《热加工工艺》等期刊发表论文30余篇。

近五年授权发明专利9件：SiCp/EPS消失模及SiCp/Al铸造成形工艺，一种叶轮的制备方法，一种泡沫模型的制备方法及制备金属基复合材料的方法，WCp/EPS消失模模样制备及WCp/Fe复合材料铸造工艺，TiC/EPS消失模制备及其钢基复合材料工艺，一种碳化钨颗粒增强整体铁基复合材料的制备方法，氧化铝和碳化铬协同增强铁基复合材料蜗壳的制备方法，一种微粉包覆六棱柱形ZTAFe复合材料制备方法，碳氮化钛和碳化铬协同增强铁基复合材料叶轮的制备方法。

（三）申报单位相关科研条件状况

研究能力及研究投入情况；省级以上（重点）实验室、技术创新中心（工程技术研究中心）、产业技术研究院、新型研发机构等创新平台情况；应用场所等。（限500字以内）

河北省五金机电产业技术研究院设有四个分院和综合管理办公室五个内设机构，其中河北省安全工具产业技术研究院分院依托单位河北中泊防爆工具集团有限公司为国家高新技术企业，国家安全工具标准制定单位，国内外五金工具十五强企业，专业从事安全工具、特种钢制工具的研发及生产工作，拥有省级企业技术中心，国防科技三级计量技术机构，国家级CNAS 实验室，省级工业设计中心，公司被认定为国家级专精特新小巨人企业等荣誉称号。公司设有理化分析室、中心实验室、工具研究室、小试及中试车间，真空铸造试验装置、设备30余台套，满足产品小试及中试需求，安全工具理化分析、防爆性能检测、机械性能检测仪器设备40余台套，满足检测要求。

二、合作单位的选择原因及其优势

（包括合作单位名称（如外方合作单位需写明合作国别）、单位简介、专业背景、科研实力、本研究领域在国内外所处的专业地位等情况 限800字以内）

无

三、项目申报单位、合作单位任务分工、技术攻关自筹资金的筹措渠道、知识产权归属

河北中泊防爆工具集团股份有限公司负责所有实验场地、实验材料、实验人员、现场实验、试样加工、性能检测等。

技术攻关资金使用企业自有资金。

项目实施过程中产生的知识产权归河北中泊防爆工具集团股份有限公司所有。

四、相关的国际合作与交流

（包括与外方的合作基础，限300字以内）

公司早在1996 年取得进出口企业资格，开展国际合作，目前公司产品已出口美国、德国、英国、新加坡等近100 个国家和地区，开展了国际科技合作业务，多年来与国际多个知名工具厂商如意大利BETA、法国FACOM、日本OPS、世达等国际客商合作取得一定的成果，开发的绝缘工具产品、防爆多用开桶扳、防爆U 型扳手等安全工具产品、钛合金无磁、不锈钢无磁工具等为公司创造了良好的经济效益，引领国际安全工具行业发展。

第四部分  进度安排

（包括项目主要研究任务的研发进度、年度及重要节点安排等。限1000字以内。）

2025.11-2025.12

进一步完善研究方案，准备实验材料。

2026.01-2026.12

（1）进一步优化合金成分和熔炼工艺，降低生产成本。

（2）优化钛青铜铸造浇注系统和补缩系统设计，研究浇注工艺参数对钛青铜铸件组织及性能的影响。

（3）钛青铜安全工具精密锻造工艺研究

（a）船运配件、敲击类工具、撬棍工具类毛坯精密锻造工艺研究；

（b）钳子类、活扳手类、双头梅花类等工具毛坯精密锻造工艺研究。

（4）钛青铜安全工具热处理工艺研究

研究加热温度、保温时间、冷却速度对产品性能的影响。

形成一项新技术，申请1件发明专利。

2027.01-2027.10

（1）进一步优化铸造、模锻工艺参数，提高生产效率和降低废品率。

（2）优化热处理工艺参数。

（3）为大批量生产做准备。

（4）整理材料，准备验收。

形成一个新产品，申请1件发明专利。

以技术开发、技术服务、技术转让、技术许可或作价入股等方式与集群内不少于3家企业建立成果共享机制。

以报告形式总结合作研发、资金筹措、成果共享、利益分配等方面有效做法，并形成1 项以上可复制推广的经验案例。

第五部分  项目组织实施、保障措施及风险分析

一、项目组织实施机制及技术成果共享机制

（包括项目的内部组织管理方式、协调机制、技术成果共享机制等，限800字以内）

项目采用组长制，主持和组织项目研发工作，负责组织技术指导成果申报、项目验收工作。

项目组吸纳企业工程技术人员参加，共同完成整个实验性能测试、小批量生产等工作。通过项目的实施，加快创新团队和人才培养，逐步构建结构合理的人才梯队，同时积极推进创新团队建设，培养一批技术水平高、实践经验丰富、门类齐全、各层次的技术带头人。

通过项目实施培养和锻炼人才，大力推行“导师带徒”制度，最大限度发挥高素质员工的“传、帮、带”作用，以点带面，使人员整体水平得以快速提升。拨付经费对人员进行深造，鼓励现有人员进行高学历教育，鼓励科技人员从事科学研究，从实践中培养具有良好科学素质和科研开发能力的人才。

技术成果通过技术开发、技术服务、技术转让、技术许可或作价入股等方式与集群内不少于3 家企业建立成果共享机制，带动产业集群整体效益提升。

二、保障措施

（项目实施的政策、组织和资源支撑条件，限500字以内）

项目符合国家发展规划，属于国家明确鼓励、支持的技术研究方向。项目承担单位均拥有足够的研发场地和仪器设备，相关技术领域的人才储备充分，技术攻关实力雄厚，具备良好的软硬件基础。同时，项目承担单位已在相关技术领域进行了大量的研究，形成了一批由相关专利等组成的创新成果，为项目提供了有力的支撑条件。项目技术负责人有承担国家和省、市重大项目的研究经历，积累了很多研究经验，并熟悉项目相关管理要求，保障能力较强。

三、风险分析及对策

（包括潜在的技术风险、市场风险、政策风险，实施过程中的制约因素等，以及相应对策措施，限500字以内）

（1）市场风险

在试行阶段，客户对新产品的接受需要一个过程，此阶段内可能出现产品需求不旺、价格不稳定、不良反馈增加等。对此，企业要加强市场调研，加快研发步伐，挖掘产品独特的优势，加大宣传力度，提高服务质量，建立良好的技术支持体系。

（2）技术风险

在产品试验过程中，各种工艺、技术、方案、效果都存在不确定性，导致研发试验阶段性无成果。企业应帮助技术研发人员树立自信心，加大奖励力度，重视分析技术的各种不确定因素，加强各个环节的预测和分析，充分论证、强化信息沟通。项目团队具有多年的研制基础，并进行了大量的前期工作，对项目的技术重点难点有比较深入的了解，风险可控。

（3）投融资风险

在试验阶段由于资金不到位或周转不开导致试验无法进行。企业每月预留研发费专款并实时监督，任何人不得随意挪用，确保资金充足到位。

（4）政策风险

根据目前经济形势的低迷，国家可能在宏观政策上如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等进行调整，导致市场价格波动而产生风险。企业对此要不断开发市场，降低成本，建立忠诚的客户群体。

第六部分  项目绩效评价考核目标及指标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  | 第一年度目标 （2025年11-12月） | 第二年度目标 （2026年1-12月） | 第三年度目标 （2027年1-10月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.技术攻关对产业集群创新能力提升具有一定支撑作用，能够提升产业市场竞争力。 2.形成新产品、新工艺、新技术2 项，且带动企业销售收入增长。 3.申请发明专利2 -3件。 4.以技术开发、技术服务、技术转让、技术许可或作价入股等方式与集群内3 家企业建立成果共享机制。 5.建立“共投、共研、共享”的创新机制模式。以报告形式总结合作研发、资金筹措、成果共享、利益分配等方面有效做法，并形成1 项以上可复制推广的经验案例。 |  | 进一步完善研究方案。 | 形成新产品、新工艺、新技术1项，申请相关发明专利1件。为企业、高校、院所和个人提供各类科技资源共享服务2次。 | 形成新产品、新工艺、新技术1项，申请相关发明专利1件。以技术开发、技术服务、技术转让、技术许可或作价入股等方式与集群内不少于3 家企业建立成果共享机制。以报告形式总结合作研发、资金筹措、成果共享、利益分配等方面有效做法，并形成1 项以上可复制推广的经验案例。 |
| 绩效 指标 | 指标名称 | 指标值 |  |  |  |
|  | 申请发明专利（件） | 2 | 0 | 1 | 1 |
|  | 新产品（项） | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 新技术（项） | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 建立“共投、共研、共享”的创新机制模式，形成可复制推广的经验案例数量 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 为企业、高校、院所和个人提供各类科技资源共享服务（次） | 3 | 0 | 2 | 1 |

第七部分  项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职务/职称 | 学历 | 学位 | 研究领域 | 所学专业 | 单位名称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨景华 | 男 | 56 | 13098119690511201x | 董事长/高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 生产管理 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 项目负责人 |
| 2 | 谭建波 | 男 | 61 | 130105196404231512 | 主任/教授 | 研究生 | 博士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 铸造工艺与设备 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 技术负责人 |
| 3 | 杨欣泽 | 男 | 30 | 130981199502262033 | 科研人员/助理工程师 | 研究生 | 硕士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 生产管理 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型加工 |
| 4 | 韩亮 | 男 | 47 | 130981197808222019 | 副总经理/工程师 | 本科 | 硕士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 土木工程设计 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型加工 |
| 5 | 高颖 | 女 | 45 | 130902198004140025 | 技术总监/助理工程师 | 大专 | 无 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 材料合成与加工工艺 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型加工 |
| 6 | 杨景超 | 男 | 40 | 130981198507242010 | 检验员/助理工程师 | 本科 | 学士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 机械制图 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料实验 |
| 7 | 李宁 | 男 | 38 | 130981198710125215 | 总裁助理/助理工程师 | 本科 | 学士 | 有色金属材料先进制备、加工和成形 | 生产管理 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 材料成型加工 |

预算填写说明

一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 （二）间接费用 指项目申报单位和项目合作单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：项目申报单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。 间接费用实行总额控制，项目申报单位申请的间接费用总额按照不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例核定，其中：100万元以下的部分为30%，100万元至300万元的部分为25%；300万元以上的部分为20%；数学等纯理论基础研究项目间接费用比例可提高到不超过60%。 间接费用由项目承担单位统筹安排使用，可全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队、个人和青年人才倾斜。 二、自筹资金 对自筹资金主要用途、支出预算做简要说明。

第八部分  项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 200.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 170.00 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 0.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 165.00 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 5.00 |
| # 7 | # （二）间接费用 | # 30.00 |
| # 8 | # 其中：绩效支出 | # 20.00 |
| # 9 | # 二、自筹资金 | # 630.00 |
| # 10 | # 合 计 | # 830.00 |

注：1.间接费用无需编制预算说明；2.绩效支出在间接费用中无比例限制。

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

一、省级财政资金 （一）直接费用 1、设备费 无 2、业务费 （1）材料费 本项目研究时间2年，预计需要熔炼60炉钛青铜，每炉铜合金50 Kg，加上原材料费、熔炼费、成分检测费、辅助材料费等，折合按205元/ Kg计算，每炉需10250元，共10250元/炉×60炉=61.5万元。 铜合金等原材料运输、装卸等费用共计每年0.5万元，2年1.0万元。 材料费总计：61.5+1.0=62.5万元。 （2）模具加工费 扳手类、锤头类、工具钳等模具，需要20套，平均每套1.2万元，1.2×20=24万元。 （3）测试化验加工费 机加工：拉伸、冲击、耐磨试样机加工、微观实验样品的线切割费用，共计7万元； 扳手类、锤头类、工具钳等安全工具铸造毛坯生产费用，共计19万元。 扳手类、锤头类、工具钳等安全工具精密锻造费用，共计16万元。 扳手类、锤头类、工具钳等安全工具热处理费用，共计12万元。 （4）燃料动力费 燃料动力费需要17万元。 （5）差旅/会议/国际合作与交流费 差旅/会议/国际合作与交流费共计6.0万元。 （6）出版/文献/信息传播/知识产权事务费 拟申请知识产权2件（每项申请费5000元），专利申请费共计： 5000元/件×2件=1.0万元。 技术资料购置，打印、复印、印刷装订等，2年共需要经费0.5万元。 总计：1.0+0.5=1.5万元。 3、劳务费 临时聘请的咨询专家的费用，每次3000元，需要10人次，共3万元；项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，每次1000元，需要20人次，共2万元，合计5万元。 （二）间接费用 项目研究房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出合计18万元，绩效支出12万元，合计30万元。 二、自筹资金 设备费45万元，材料费305万元，测试化验加工费160万元，燃料动力费120万元。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无

| 申报单位、合作单位经费预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 |  | 自筹经费 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中：间接费用 |  |
| 1 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 申报单位 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司负责所有实验场地、实验材料、实验人员、现场实验、试样加工、实验检测。 | 杨景华 | 830.00 | 200.00 | 30.00 | 630.00 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。

第九部分  附件

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 单位资质证明（申报单位、合作单位） | 公司营业执照 |
| 2 | 单位资质证明（申报单位、合作单位） | 公司研发机构 |
| 3 | 知识产权证明 | 研发项目已取得的专利 |
| 4 | 知识产权证明 | 项目负责人及研发人员取得专利技术 |
| 5 | 知识产权证明 | 项目研发人员取得专利技术成果 |
| 6 | 知识产权证明 | 项目研发人员取得专利技术成果 |
| 7 | 荣誉、奖励证明 | 项目负责人荣誉 |
| 8 | 荣誉、奖励证明 | 项目研发人员奖励证明 |
| 9 | 技术成果共享机制 | 技术成果共享机制建设方案 |
| 10 | 其他 | 项目组成员承担的科技项目 |
| 11 | 其他 | 公司审计报告 |
| 12 | 其他 | 项目技术负责人劳务合同 |
| 13 | 其他 | 公司研发用设备设施 |