河北省自然科学基金申报书

| 专项名称： | 基础研究专项（自然科学基金） |
| --- | --- |
| 指南代码： | 1010101-面上项目 |
| 项目名称： | 碱激发粉煤灰-矿渣材料超级电容器储能机理与性能调控研究 |
| 项目类别： | 1010101-面上项目 |
| 所属学科1： | E080511-混凝土结构材料 |
| 所属学科2： | 无 |
| 申 报 人： | 马宏强 |
| 依托单位： | 河北大学 |
| 起止年月： | 2025-01 至 2027-12 |
| 填报日期： | 2025-03-09 |

河北省自然科学基金委制

填 报 说 明 1.申报书的内容将作为项目评审以及签订计划书的重要依据，申报书的各项填报内容请实事求是、准确完整、层次清晰。 2.请申报单位认真阅读指南，所申报的项目研究内容须对应指南代码、符合指南的要求。 3.申报单位可根据申报指南、申报项目的研究内容自行确定所申报项目的项目名称。项目名称应清晰、准确反映研究内容，项目名称不宜宽泛。 4.通过河北省科技计划项目综合服务平台按照系统提示在线填写申报书。凡不填写的内容，请用“无”表示。 5.申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。 6.“项目基本信息”表格中，“技术领域”应填写项目负责人的主要研究领域；“企业拥有专利数量”应填写申报单位拥有专利数量。 7.“项目组主要成员”表格中，人员数量不能超过10人（含项目负责人）。其中，申报青年科学基金项目（A类）、青年科学基金项目（B类）、青年科学基金项目（C类）、青年科学基金项目（D类）和春晖人才项目仅填写项目负责人信息。 8.申报书正文部分总字数建议不超过10000字。 9.申报创新研究群体项目，项目名称栏填写“研究方向”，而不是具体的研究课题名称；申报书摘要部分填写申报人和参与者的“主要学术成绩”。 填写完成后，请申报单位对所申报信息的真实、完整、有效进行审核，并对申报材料的真实性、完整性负责。

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 碱激发粉煤灰-矿渣材料超级电容器储能机理与性能调控研究 |  |  |  |  |  | 所属专项 |  | 基础研究专项（自然科学基金） |  |  |
| 指南代码 |  | 1010101-面上项目 |  |  |  |  |  | 科技活动 类型 |  | 基础研究 |  |  |
| 应用行业 |  | 土木工程建筑 |  |  |  |  |  | 技术领域 |  | 其它 |  |  |
| 所属学科1 |  | E080511-混凝土结构材料 |  |  |  |  |  | 所属学科2 |  | 无 |  |  |
| 关键词 |  | 碱激发材料,储能机理,水量分配,孔隙结构,离子浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报人信息 | 姓名 | 马宏强 |  | 性别 | 男 | 出生年月 |  | 1992-01 |  | 固定 电话 |  |  |
|  | 学位 | 博士 |  | 职称 | 副教授 | 民族 |  | 汉族 |  | 移动 电话 | 13051859177 |  |
|  | 证件名称 | 身份证 |  | 证件号码 | 370523199201074935 |  |  |  |  | 电子 邮箱 | mahongqiang@hbu.edu.cn |  |
|  | 工作单位 | 河北大学 |  |  |  |  |  |  |  | 申报人 类别 | 在冀全职人员 |  |
|  | 个人通讯地址 | 河北省保定市莲池区七一东路河北大学新区D1-407 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政 编码 | 071002 |  |
|  | 主要研究领域 | 先进低碳建筑材料；碱激发胶凝材料；智能建筑材料设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报 单 位 概 况 | 单位名称 | 河北大学 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 孟庆瑜 |  |  |
|  | 单位地址 | 河北保定五四东路180号 |  |  |  |  |  | 注册（纳税）地区 |  | 河北省-保定市-莲池区 |  |  |
|  | 统一社会信用代码 | 12130000401705060U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户名称 | 河北大学 |  |  |  |  |  | 开户银行 行号 |  | 102134009555 |  |  |
|  | 开户银行 | 中国工商银行股份有限公司保定红星支行 |  |  |  |  |  | 帐号 |  | 0409002009249036370 |  |  |
|  | 职工总数 | 3370人 |  |  | 技术人员数 | 1234人 |  | 中高级 技术人员数 |  | 789人 |  |  |
|  | 是否为省级以上高新技术 企业 | 否 |  |  | 是否为省级以上科技型中小企业 | 否 |  | 所属园区 |  |  |  |  |
|  | 上年度单位研发投入 |  |  |  | 上年度单位销售收入 |  |  | 上年度单位研发投入 / 销售收入 |  |  |  |  |
|  | 1000.0万元 |  |  |  | 0.0万元 |  |  | 60% |  |  |  |  |
|  | 注册资本 |  |  |  | 33069.0万元 |  | 注册时间 | 1921-01-01 |  | 拥有 专利数量 |  | 842 |
|  | 单位性质 |  |  |  | 高等学校 |  | 单位规模 | 地方重点院(校)所 |  |  |  |  |
|  | 其它特征 |  |  |  | 省重点实验室（工程技术研究中心）,省国际科技合作基地,省软科学研究基地,省级科普基地,国家重点实验室（工程技术研究中心） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 国别 |  | 所属地区 |  | 单位地址 |  | 单位性质 | 联系人 |  | 手机 |
| 项目立项背景及意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，明确提出发展绿色低碳建筑与能源体系；2025年两会期间，李强总理在政府报告中强调推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”，发展数字化、智能化基础设施。智能建造技术和绿色低碳协同发展将成为土木工程行业未来发展的核心方向。河北省是全国最早开展超低能耗建筑的省份，净零能耗建筑的快速发展对建筑材料的能源产储功能提出迫切需求。将建筑材料开发成大型电化学储能装置是实现建筑物自供电和绿色可持续发展的重要途径。碱激发材料是当前最有望替代传统水泥的胶结材料，其制备过程添加额外的强碱或弱碱盐，赋予其导电方面具有独特优势。将碱激发材料作为超级电容器的电解质，开展导电性、电化学特性和长期充放电测试，揭示碱激发材料超级电容器的导电机制、储能机理和长期充放电失效机理。研究成果将突破传统建材单一结构功能的局限，推动碱激发材料超级电容器为光传感器供电到支持5G基站，充当智能和智慧城市的储能单元，服务于结构健康监测系统，甚至满足日常电力需求。推动土木工程材料从“能源消耗体”向“能源产储体”转型，为拓展碱激发材料的应用领域提供科学依据和理论支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立足国家土木工程智能化和绿色低碳协同发展战略的重大需求，紧密对接河北省智能建造和超低能耗建筑发展的区域需求，本项目聚焦将碱激发材料作为一种新型的储电材料，围绕三大核心方向开展系统研究：（1）开展碱激发材料电解质的导电机制研究，提出“孔隙-水-离子传输”多因素调控理论，深入揭示碱激发材料电解质在多因素耦合作用下的导电机制。（2）开展碱激发材料超级电容器的性能评价与储能机理研究，评价碱激发材料超级电容器的电荷存储能力、能量转换效率和循环稳定性等，测试受荷状态下超级电容器的电化学响应，深入揭示碱激发材料超级电容器的储能机理。（3）开展碱激发材料超级电容器长期稳定性与性能调控研究，评估超级电容器在长时间工作条件下的稳定性和可靠性，揭示长时间充放电失效机理，系统给出提升碱激发材料超级电容器性能的优化方案。解决“碱激发材料电解质“孔隙-水-离子传输”与导电性能的关联机制”和“碱激发材料超级电容器的储能机理与长期稳定性提升策略”两个关键科学问题。研究成果将推动城市基础设施从“能源消耗体”向“能源产储体”转型，为碱激发材料在净零能耗建筑、5G基站储能单元、结构健康监测系统等的应用提供理论支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

研究属性

特别提醒申报人注意：请阅读后，选择研究属性，并阐明选择理由。申报项目具有多重研究属性的，申报人应当选择最相符、最侧重、最能体现申报项目特点的一类研究属性。 “自由探索类基础研究”：选题源于科研人员好奇心或创新性学术灵感，且不以满足现阶段应用需求为目的的原创性、前沿性基础研究。 “目标导向类基础研究”：以经济社会发展需要或国家需求为牵引的基础研究。 研究的属性：自由探索类基础研究

选择该研究属性的理由（800字以内）： 本研究现阶段属于自由探索类基础研究，其核心源于项目负责人及团队对新型功能材料内在机制与跨学科应用潜力的创新性学术探索。本研究依托河北大学零碳能源建筑与计量技术教育部工程研究中心，聚焦土木工程材料与电化学储能领域的深度交叉融合，旨在揭示碱激发材料超级电容器的导电机制与储能机理，突破传统建材单一结构功能的认知边界，具有典型的原创性、前沿性科学问题探索。碱激发材料虽在建材领域已有应用，但其作为固态电解质的功能化潜力尚未被系统挖掘：其多尺度孔结构为离子传输提供通道，但孔隙连通性受水化反应进程的动态调控；游离的Na+/K+、OH-赋予材料高离子电导率，但碱性环境可能引发电极界面化学不相容问题；荷载作用下的微裂纹扩展可能阻断离子传输路径，导致力学-电化学性能耦合退化；以及碱激发材料超级电容器的长期充放电性能演化及性能提升等。本研究直面碱激发材料作为电解质的多因素耦合性，具有显著的理论原创性与探索风险性，其结论可能改变传统电化学储能器件的设计范式，揭示材料性能的固有瓶颈，甚至彻底改变现有的建筑和能源布局，体现了自由探索类基础研究对未知领域的深度探索。 本研究符合国家、河北省和河北大学鼓励交叉学科深度融合发展的政策导向，研究以基础理论突破为引领，首次将材料孔隙结构-水量分配-离子浓度的复杂耦合作用纳入研究范畴，系统构建“孔隙-水-离子传输”理论模型，深入揭示碱激发材料超级电容器储能机理和长时间充放电失效机理。将碱激发材料超级电容器嵌入建筑墙体，在承载荷载的同时为5G基站或健康监测系统供电，实现土木工程基础设施的能源自给，推动建筑材料从“能源消耗体”向“能源产储体”的功能转变。研究虽聚焦碱激发材料的本征规律，但其理论成果将辐射至绿色建材开发、净零能耗建筑实现等国家战略需求，为“双碳”目标下土木工程材料的绿色化与智能化转型奠定科学基石，彰显自由探索类基础研究的长效价值与战略意义。

# 申请书正文部分

# 一、立论依据

1.国内外研究现状及发展动态分析

- 1.1国内外发展研究现状及发展动态

- 碱激发胶凝材料是由活性硅铝质原材料与碱性激发剂共同反应形成的胶结材料。根据硅铝质原材料中CaO含量的不同，碱激发材料可以分为低钙、中钙和高钙三种不同体系。低钙体系的产物主要是类沸石（如方沸石、方钠石等）凝胶，而中钙和高钙体系的产物则是低Ca/Si比的C-(A)-S-H凝胶[1-3]。从化石燃料经济成功向可再生能源经济大规模转型的关键在于储能解决方案的广泛可用性，本研究聚焦将碱激发胶凝材料用作结构超级电容器的电解质，开拓碱激发材料的应用前景。下面将本申请项目的研究现状进行总结：

- （1）碱激发材料导电性能研究现状

内部载流子的迁移运动是导电效应的基础，用电导率或电阻率（互为倒数）形式表现。胶凝材料导电类型包括电子导电、空穴导电和离子导电，其中电子导电源于导电功能填料，空穴导电仅对含碳填料有效，而离子导电源于胶凝基体[4,5]。传统水泥基材料的电阻率为105-107 Ω·cm[4]，而碱激发粉煤灰-矿渣材料电阻率为31.857 Ω·cm（粉煤灰:矿渣=4:6，碱激发剂模数1.3，水灰比0.5）[6]，因此，碱激发材料的电导率优于水泥基材料。孔隙特征和离子浓度是影响电导率的关键因素。在早期水化过程中，随着水化时间的增长，原本大体积孔隙中的游离水逐渐转变为更为细小的毛细水和凝胶水。连通的孔隙率以及自由水的含量与电导率之间呈现明显的线性关系[7]。Liu等[8]研究发现孔溶液和C-S-H凝胶的体积分数共同影响浆体的电阻率，特别是在毛管孔隙完全脱渗之前，孔隙连通性的降低对浆体电阻率的影响程度超过了毛管孔隙度的降低。NaOH含量的增加也使得碱激发粉煤灰-矿渣复合材料的导电性得到了显著提升，如图1所示，导电性的增强归因于NaOH含量增加促进了更多Si和Al离子浸出到孔隙溶液中，进而增加了离子的迁移率[9]。

具有粗孔结构（特征孔径约为200nm）和有限凝胶孔量的聚合物展现出较高的电阻率，并且其自传感性能相对较差；相较而言，具有更大介孔体积的材料展现出优异的导电性和稳定的压阻率[10]。电阻率的大小与游离水的含量密切相关，试样中的游离水越多，电阻率越小，导电性能越好。碱激发胶凝材料的电阻率随水玻璃模数的增加而下降，主要是由于水玻璃模数越高，碱激发剂中水含量越高，水在阳离子运输中发挥重要作用[5]。电导率变化受水化反应的影响，变化不是单调的，对28d或更短的养护龄期，归一化的电导率变化主要由水化反应决定，通常随养护龄期的增加而降低[11]。如果孔隙中浸渍高浓度的离子，则可以实现高离子电导率[12]。即碱激发胶凝材料在保持高导电性和稳定性的同时，可以通过调节水量、碱当量和碱激发剂模数等实现对电导率的高效调控。

图1 NaOH对碱激发粉煤灰-矿渣复合材料导电性能的影响[9]

- 碱激发胶凝材料组分对水化产物相类型的影响会直接导致孔隙结构变化，孔隙结构特征直接影响到离子在材料内部的分布和迁移情况；同时水作为离子迁移的载体，其在材料内部的分布和孔隙结构特征也对导电网络和导热性能产生显著影响。综上所述，影响碱激发材料导电性的因素很多，但是主要矛盾却不明确，且各因素之间缺少定量关系，需要进一步加强系统研究以量化影响因素之间的影响，并深入揭示其内在机制。

- （2）水泥基/碱激发材料结构超级电容器研究现状

电池具有高能量密度，能在高比能电压下保持恒定的线性放电，但其功率密度低、生命周期短，可能存在爆炸等安全隐患[13,14]。超级电容器具有诸多优势，包括更高的功率密度、良好的循环稳定性、快速充放电能力、迅速的爆发式供电、更长的使用寿命，以及在广泛的工作温度范围内都能保持良好的功能，这对建筑应用具有重要意义[15]。在电池中，电子通过电极分子与电质子分子之间的离子反应从一个电极移动到另一个电极。当存在外部电流通路时，这些反应就会启动，当通路断开时，反应停止。在放电过程中，电子通过外部导线从阳极转移到阴极。根据电荷存储机制，超级电容器分为双电层电容器、赝电容器和混合电容器，现有的超级电容器由于合成策略、环境问题和高生产成本，其在经济上面临巨大挑战。建筑材料是全球使用最广泛的材料，成本低且耐久性好，若将储能组件集成到建筑材料中创建高效的储能系统，将彻底改变现有的建筑和能源布局。

Qiao等[16]将MnO2和Zn粉末与水泥基材料混合分别作阴极和阳极，用纯水泥作隔层，在24h内，水泥电池的电压和电流幅度分别超过0.7V和250μA。Liu等[17]使用水泥砂浆、锌金属阳极和活性炭阴极组成的混合超级电容器构建块表现出卓越的比能量密度、高面积能量密度、良好的循环稳定性（1000次循环后约92%的容量保持率）和卓越的安全性（1小时燃烧测试的耐久性）。Xu和Zhang[18]制备了基于石墨烯电极和地聚物隔膜的多功能结构超级电容器，碱激发剂模数为2.0时具有最高的比电容36.5Fg-1，且模数为1.6时表现出最佳的多功能性，抗压强度为33.85MPa，比电容为33.4Fg-1。Fang和Zhang[19]使用还原氧化石墨烯(rGO)/CuO电极和聚丙烯酸-水泥-LiCF3SO3电解质组装了一种具有高力学承载力和电化学储能能力的新型固态超级电容器，最佳离子导电率为7.48mS cm-1，抗压强度为23.65MPa；在0.3mA cm-2最高的面积电容为314.9mF cm-2，最大的面积能量密度为0.65mWh cm-2。Shi和Zhang[20]以rGO为电极，发泡水泥为电解质制备可负载超级电容器，在不同加载条件下循环伏安曲线面积无明显变化，表现出稳定的电化学行为；且在恒定9MPa应力下经过2000次循环后，电容损失仅为2.7%。

综上所述：建筑材料用作超级电容器的电解质，起负载支撑物和隔膜作用，作为负载支撑物，保持较高强度；作为隔膜，具有高润湿性和良好的液体渗透能力，有利于提高电解质的离子导电率。水泥作为超级电容器的电解质研究较多[21]，碱激发材料研究相对较少。理论上，碱激发胶凝材料在制备过程中直接加入高浓度的强碱或弱碱盐，孔隙溶液中离子浓度远高于普通水泥基材料，作为电解质更有优势。因此，开展碱激发材料作为超级电容器电解质的研究不仅能够突破传统水泥基材料离子传输效率的瓶颈，更可通过其高孔隙离子浓度的特性实现电解质导电率的大幅提升。

（3）结构超级电容器优化策略研究现状

通过选择特定的盐和适当的浓度，可以实现增加电解质电势窗的目的。Becker等[22]将双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶解在水中，开发出一种“盐包水”水溶液电解质，其电位窗口达到3V。Ran等[23]将聚丙烯酰胺掺入碱激发矿渣体系中，使用两个rGO电极组装的结构超级电容器展现出卓越的储能性能，在1 mA/cm²的电流密度下具有最高的比电容285.35 F/g、2.48 Wh/kg的能量密度和59.54 W/kg的功率密度，并且在长期循环中具有良好的可逆性。Hu等[24]将电容性纳米复合材料涂覆在可压缩、可拉伸的聚丙烯酸水凝胶电解质的两侧，可实现60%的应变能力，且不影响其电化学性能，能承受高达150%的拉伸应变，能有效为LED灯泡供电。李建栋等[25]选用1-丁基-3-甲基米唑溴化物作为氧化还原活性添加剂，获得了高离子电导率的水泥基电解质，当电流密度为0.05 A·g-1时，结构超级电容器具有20.07 F·g-1的高比电容。恒定电流充放电循环1000次后，电容保持率达到83.6%，库伦效率为97.56%，展现了良好的循环寿命。Gunday等[26]通过掺杂磷酸和离子液体制备的无水凝胶电解质显著提高了75℃以下超级电容器的电化学性能，在1A/g下具有271F/g的比电容，同时在2300次充放电循环后仍有90%的电容保持率。碳-水泥水化反应会产生一种类似分形的电子导电碳网络，其高倍率性能表现出自相似性，碳-水泥超级电容器的可用性、多功能性和可扩展性为设计多功能结构开辟了新领域[27]。Liu等[17]通过引入空气并利用ZnSO4电解质的副反应，设计出一种多尺度孔结构的气泡水泥砂浆，增强了离子导电性。超级电容器的工作电压取决于电解液在高电位作用下在电极表面的分解。电解液的电压范围越宽，超级电容器可以工作的电压范围就越大，而超级电容器的工作电压对其能量密度和功率密度具有显著影响。通过用有机电解质代替水性电解质，超级电容器的工作电压可以得到有效提高[28]。

综上所述：在提升结构超级电容器的性能方面，主要提升策略有五种：电解质材料优化、电极材料改进、结构设计创新、温度环境及引入导电材料，更多的研究集中在添加导电材料。碱激发材料作为电解质体系的优化尚处于探索阶段。水、离子、孔隙结构、凝胶相等均影响碱激发材料的导电性能，因此，厘清各因素对碱激发材料导电、离子传输和稳定性的影响，建立碱激发材料“组分-结构-性能”的定量关系模型，对提升碱激发材料超级电容器性能具有重要意义。

1.2当前研究存在的主要问题

关于碱激发材料导电性能、结构超级电容器的研究，已取得了一些研究成果，但整体研究比较有限，存在以下主要问题：

（1）与传统电池电解质相比，碱激发材料作为电解质的性能受养护龄期和环境作用的调控更显著，其水化产物的组成、多尺度孔隙结构的演化以及水-离子浓度等均发生复杂变化。所以，系统开展水量分配、离子浓度、多尺度孔隙结构特征和凝胶相类型等对碱激发材料超级电容器储能特性的影响研究，对提升碱激发材料电解质性能具有重要指导意义。

- （2）水泥基全固态结构电解质无法快速为电极提供足够的离子传导相，储能能力很弱。然而，碱激发材料制备过程掺入额外的强碱或弱碱盐，溶液自身为水溶性离子导电相。理论上，碱激发材料更适宜作电解质材料，近两年才引起学界关注。所以，系统开展碱激发材料超级电容器制备和储能性能的研究，对拓展碱激发材料作为储能材料应用领域具有重要意义。

- （3）碱激发材料的实际使用过程处于受荷载状态，受荷会导致碱激发材料内部的微观结构发生变化，从而影响离子传导通道的形成和离子的迁移速率，将直接影响超级电容器的电荷存储和释放能力。所以，研究受荷状态下碱激发超级电容器的性能表现，评价其结构稳定性和性能变化，对指导碱激发材料超级电容器在不同领域的受力场景具有重要意义。

- （4）碱激发材料作为承重或非承重结构，服役周期长，建筑结构的难以替换性使得碱激发材料电解质性能衰减成为制约工程化应用的关键瓶颈，这对内置超级电容器的电化学性能稳定性提出了严苛要求。所以，开展碱激发材料超级电容器的长期稳定性研究，揭示其长时间充放电衰减机理，提升电化学持久稳定具有重要意义。

针对以上研究存在的问题，以现有的研究进展状态为起点，结合常规和先进试验测试技术、理论和机理分析、模型建立等研究方法，系统开展碱激发粉煤灰-矿渣电解质材料导电性能研究；制备碱激发材料超级电容器，开展碱激发材料超级电容器电化学性能评价和长期稳定性研究，深入揭示碱激发电容器的储能机理和长期充放电失效机理。系统给出提升碱激发材料超级电容器性能的优化方案。本研究属于土木工程材料与材料科学和化学交叉研究前沿课题，创新性地将碱激发材料拓展至电化学储能领域，研究成果不仅为其作为储能材料的工程化应用提供理论支撑，同时也为促进碱激发材料的跨领域创新应用开辟新视角。

2.本项目的研究意义（需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景）

2024年，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，明确提到大力发展绿色低碳产业、稳妥推进能源绿色低碳转型、大力发展绿色低碳建筑。2025年两会期间，李强总理在政府报告中强调推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”，发展数字化、智能化基础设施。绿色低碳发展是我国坚定不移推行的国家战略，发展并应用绿色低碳技术，关乎人类命运。河北省是全国最早推广被动式超低能耗建筑的省份，近些年多次印发关于支持被动式超低能耗建筑产业发展的政策。我国土木工程领域实现“双碳”目标，绿色建材是关键。碱激发材料因其能耗低、绿色-高强、耐久性能好等优势，已成为可持续建筑材料行业的重要组成部分，也是最有望替代水泥的胶结材料[29]。

智能建造和城市的愿景已经从未来主义概念逐渐转变为切实可行的现实。净零能耗建筑被认为是未来的建筑目标，储能装置是实现这一目标的关键技术之一[30]。通过使用太阳能来抵消建筑物的能耗，此时替代储能装置的电池和超级电容器要有广泛的适用性。如果储能设施的寿命太短，后期的维护或更换成本将大大增加，制备能量密度高且长循环寿命的超级电容器是未来净零能耗建筑开发的重要研究方向。将建筑材料开发成大型电化学储能装置是实现建筑物自供电和绿色可持续发展的重要途径。更重要的是，它们在承受荷载的同时提供储能能力，符合净零能耗建筑的发展要求。碱激发材料是通过碱性溶液激发硅铝钙原料合成，具有抗压强度高、耐热和耐化学性能好等优势。碱激发材料在制备过程额外掺加的OH-、SiO32-、Na+或K+以及聚合反应过程产生的Ca2+和Mg2+等离子赋予了其在导电性能方面的优势。碱激发材料作为一种多孔材料（孔隙率多为10%-30%），是离子液体的良好载体，多孔结构为离子传输提供了大量通道。碱激发材料的这些优势使其在储能领域具有巨大的潜力。

本项目响应国家土木工程智能化发展战略对绿色-智能建筑材料的重大需求，立足河北省智能建造和超低能耗建筑发展的实践需求，聚焦将碱激发材料作为一种新型功能性储电材料开展系统研究。本研究将推动碱激发材料超级电容器为光传感器供电到支持5G基站，充当智能和智慧城市的储能单元，服务于结构健康监测系统，甚至满足日常电力需求。推动土木工程材料从“能源消耗体”向“能源产储体”转型，为拓展碱激发材料的应用领域提供科学依据和理论支撑。

3.主要参考文献目录（参考文献格式应符合学术期刊投稿要求，并应在立论依据正文中标注）

[1] 施惠生, 夏明, 郭晓潞. 粉煤灰基地聚合物反应机理及各组分作用的研究进展[J]. 硅酸盐学报, 2013, 41(07), 972-980.

[2] 安强, 潘慧敏, 赵庆新, 石雨轩. 碱激发赤泥-粉煤灰-电石渣复合材料性能研究[J]. 建筑材料学报, 2023, 26(1), 14-20.

[3] 周浩雪, 马倩敏, 郭荣鑫, 刘卓, 张淼, 陈洋. 养护方式对碱激发矿渣/粉煤灰胶凝材料抗压强度影响研究[J]. 材料导报, 2024, 38(Z1): 24010286.

[4] Han B.G., Ding S.Q., Yu X. Intrinsic self-sensing concrete and structures: A review [J]. Measurement, 2015, 59, 110-128.

[5] 樊宇澄, 冯闯. 热电水泥基复合材料研究现状及展望[J]. 材料导报, 2023, 37(17), 21110105.

[6] 陆荟, 赵若红, 周新雨, 梅超. 不同基底材料与模数对碱激发胶凝材料导电性及抗压强度研究[J]. 混凝土, 2019, 362(12), 11-17.

[7] Liu K.Q., Cheng X.W., Li J.X., Gao X.S., Cao Y., Guo X.Y., Zhuang J., Zhang C.M. Effects of microstructure and pore water on electrical conductivity of cement slurry during early hydration [J]. Composites Part B: Engineering, 2019, 177, 107435.

[8] Liu Z.Y., Zhang Y.S., Jiang Q. Continuous tracking of the relationship between resistivity and pore structure of cement pastes [J]. Construction and Building Materials, 2014, 53, 26-31.

[9] Ghosh K., Ghosh P. Effect of alkali concentration on mechanical properties, microstructure, zeta potential and electrical conductivity of thermally cured fly ash blast furnace slag based blended geopolymer composites [J]. Oriental Journal of Chemistry, 2018, 34(2), 704-715.

[10] Ma Y.W., Li F.J., Xie H.J., Liu W.S., Ouyang X.W., Fu J.Y., Wang H. Self-sensing properties of alkali-activated materials prepared with different precursors [J]. Construction and Building Materials, 2023. 409, 134201.

[11] Yannick C.H.N., Hardy Y.K., Hu X.P., Wong L.N., Teo S., Ku T., Lee F.H. An approach for characterising electrical conductivity of cement-admixed clays [J]. Soils and Foundations, 2022, 62, 101127.

[12] Kang D.W., Kang M.J., Yun H., Park H., Hong C. Emerging porous solid electrolytes for hydroxide ion transport [J]. Advanced Functional Materials, 2021, 31(19), 2100083.

- [13] Appiah D.S., Dzikunu P., Mahadeen N., Ampong D.N., Mensah-Darkwa K., Kumar A., Gupta R.K., Adom-Asamoah M. Biopolymers-derived materials for supercapacitors: recent trends, challenges, and future prospects [J]. Molecules, 2022, 27, 6556.

- [14] Chen N., Liu J., Cui Y.P., Yang Y.Q., Liu R.Q. Enhancing the electrochemical performance of Portland cement supercapacitor by decorating electrolyte with metal salt solution [J]. Journal of the Korean Ceramic Society, 2024, 61, 307-315.

- [15] Wang J., Zhan P.M., Zhang D. Redox active cement-based electrolyte towards high-voltage asymmetric solid supercapacitor [J]. Cement and Concrete Composites, 2023, 138, 104987.

# [16] Qiao G.F., Sun G.D., Li H., Ou J.P. Heterogeneous tiny energy: An appealing opportunity to power wireless sensor motes in a corrosive environment [J]. Applied Energy, 2014, 131, 87-96.

[17] Liu Z.L., Feng P., Liu R.D., Yuan L., Meng X.Y., Tao G.H., Chen J., Ran Q.P., Hong J.X., Liu J.P., Miao C.W. Integration of zinc anode and cement: unlocking scalable energy storage [J]. National Science Review, 2024, 11, 309.

[18] Xu J.M., Zhang D. Multifunctional structural supercapacitor based on graphene and geopolymer [J]. Electrochimica Acta, 2017, 224, 105-122.

[19] Fang C.Q., Zhang D. High areal energy density structural supercapacitor assembled with polymer cement electrolyte [J]. Chemical Engineering Journal, 2021, 426, 130793.

[20] Shi M.Y., Zhang D. Integrated construction improving electrochemical performance of loadable supercapacitors based on porous cement-based solid electrolytes [J]. Journal of Powder Sources, 2024, 616, 235135.

[21] 席翔, 赵子杰, 王琳, 宋子健, 储洪强, 蒋林华, 冉千平. 水泥基电池和超级电容器的制备及储能机理的研究进展[J]. 硅酸盐学报, 2024, 52(11), 3650-3662.

[22] Becker M., Kuhnel R.S., Battaglia C. Water-in-salt electrolytes for aqueous lithium-ion batteries with liquidus temperatures below -10°C [J]. Chemical Communications, 2019, 55(80), 12032-12035.

[23] Ran M.R., Wang J., Zhang D. A superior electrolyte composite with high conductivity and strength based on alkali-activated slag and polyacrylamide for structural supercapacitor [J]. Journal of Energy Storage, 2024, 79, 110169.

[24] Hu M.M., Wang J.Q., Liu J., Zhang J.H., Ma X., Hung Y. An intrinsically compressible and stretchable all-in-one configured supercapacitor [J]. Chemical Communications, 2018, 54(48), 6200-6203.

[25] 李建栋, 杨震樱, 丁扬飞. BMMBr水泥基电解质的制备及其在结构超级电容器中的应用[J]. 硅酸盐通报, 2024, 43(2), 509-516.

[26] Gunday S.T., Cevik E., Anil I., Alagha O., Bozkurt A. High-temperature symmetric supercapacitor applications of anhydrous gel electrolytes including doped triazole terminated flexible spacers [J]. Journal of Molecular Liquids, 2020, 301, 112400.

- [27] Chanut N., Stefaniuk D., Weaver J.C., Zhu Y.G., Shao-Horn Y., Masic A., Ulm F.J. Carbon-cement supercapacitors as a scalable bulk energy storage solution [J]. PNAS, 2023, 120(32), e2304318120.

- [28] Pal B., Yang S.Y., Ramesh S., Thangadurai V., Jose R. Electrolyte selection for supercapacitive devices: a critical review [J]. Nanoscale Advances, 2019, 10(1), 3807-3835.

[29] Zuo Y.B., Chen Y., Liu C., Gan Y.D., Gobel L., Ye G., Provis J.L. Modeling and simulation of alkali-activated materials (AAMs): A critical review [J]. Cement and Concrete Research, 2025, 189, 107769.

[30] Xiao J.Z., Zou S., Poon C.S., Sham M.L., Li Z.J., Shah S.P., We use 30 billion tonnes of concrete a year-here’s how to make it sustainable [J]. Nature, 2025, 638, 888-890.

# 二、研究内容、研究目标、拟解决的关键科学问题、创新点及预期成果

1.研究内容

（1）碱激发材料电解质的导电机制

选用Class F一级粉煤灰和S95级矿渣作为粉末原材料，NaOH+Na2SiO3和KOH+K2SiO3作碱激发剂。以碱激发粉煤灰-矿渣净浆体系为研究对象，根据粉煤灰-矿渣质量比制备碱激发高钙（0:1）、中钙（1:1）和低钙（1:0）含量碱激发材料。设置阳离子类型、碱当量和碱激发剂模数为研究变量。开展以下研究：

a. 研究不同研究变量对高/中/低钙含量碱激发材料电解质导电性能的影响，量化研究变量与导电性能之间的关系，剖析影响导电性能的关键参数和因素。

- b. 基于压汞法（MIP）测试和X射线计算机断层成像（X-CT）测试碱激发材料的微观/细观孔隙结构特征，建立多尺度孔隙结构特征与导电性能的关联关系，评价关键孔隙结构和细观尺度孔隙连通性等对碱激发材料电解质导电性能的影响。

- c. 开展水量分配和离子浓度对高/中/低钙含量碱激发材料电解质导电性能的影响，评价水量分配、离子类型和离子浸出速率等对导电性能的影响。提出“孔隙-水-离子传输”多因素调控理论，深入揭示碱激发材料电解质在多因素耦合作用下的导电机制。

（2）碱激发材料超级电容器的性能评价与储能机理

研究体系与研究内容（1）完全相同，基于导电性能测试结果选择1种阳离子类型碱激发剂。使用AC/Ni（活性炭负载于泡沫镍）电极为电极材料，制备基于碱激发材料的对称电极双电层超级电容器。开展以下研究：

- a. 测试超级电容器的电化学阻抗谱、循环伏安曲线和恒流充放电曲线，获得双层电容器的交流阻抗、电容器容量、电压窗口、能量密度、功率密度、充放电效率和时间等关键指标，评价碱激发材料超级电容器的电荷存储能力、能量转换效率和循环稳定性等。

- b. 在受荷载状态下，测试碱激发材料超级电容器的电化学阻抗谱、循环伏安曲线和恒流充放电曲线，评价受荷状态下超级电容器的电化学响应特性。

c. 研究水化产物相演化对微观/细观孔隙结构特征和电化学性能的影响，建立“水化产物-孔隙结构-电化学性能”的定量模型。结合研究内容（1），厘清影响碱激发材料超级电容器性能的关键因素，探明离子在电极与电解质内的传输路径和动力学过程，深入揭示碱激发材料超级电容器的储能机理。

（3）碱激发材料超级电容器长期稳定性与性能调控

- a. 开展碱激发材料超级电容器长时间充放电循环测试，观察并记录超级电容器可能出现的故障模式，评估超级电容器在长时间工作条件下的稳定性和可靠性。

b. 开展不同循环次数下电极-电解质界面化学分析和电解质的微观/细观结构表征，评价充放电过程中电极-电解质界面退化、电解质水化产物相变和孔隙结构特征演化与电化学性能的关联关系；揭示长时间充放电失效机理。

c. 基于界面强化、电解质原料配比优化、孔隙调控和添加导电材料等方法，测试优化后碱激发材料超级电容器的电化学性能和长期稳定性，系统给出提升碱激发材料超级电容器性能的优化方案。

2.研究目标（定量指标和定性指标相结合）

（1）定量指标：通过本项目研究拟发表国内外高水平SCI/EI学术论文4-6篇，培养硕士研究生3-4名。

（2）定性指标：提出“孔隙-水-离子传输”多因素调控理论，深入揭示碱激发材料电解质在多因素耦合作用下的导电机制。制备碱激发材料超级电容器，开展无/有荷载状态下超级电容器的电化学特性，揭示碱激发材料超级电容器的储能机理。开展碱激发材料超级电容器的长期稳定性研究，揭示长时间充放电失效机理，系统给出提升碱激发材料超级电容器性能的优化方案。本研究致力于构建碱激发材料超级电容器的“结构→性能→稳定性”关联理论框架，为碱激发材料超级电容器在储能领域的发展提供坚实的理论和科学依据，为开发低成本、环境友好型储能技术开辟新路径，并为推动碱激发材料拓展应用提供新领域。

3.拟解决的科学问题

本研究拟解决两个科学问题，既相互独立又相互关联，共同构成了碱激发材料电解质在超级电容器领域应用的全面研究。

- （1）碱激发材料电解质“孔隙-水-离子传输”与导电性能的关联机制

- 孔隙结构是水-离子传输的通道，水是离子传输的载体。在碱激发材料水化过程中，水和离子的消耗以及凝胶相生成会导致孔隙结构发生显著变化，这种变化不仅影响水-离子在孔隙中的传输行为，还通过水量分配、孔隙溶液离子浓度和孔隙连通性等对导电性能产生复杂影响。所以，如何深入揭示碱激发材料电解质“孔隙-水-离子传输”与导电性能的关联机制，剖析影响导电性能的关键参数和因素，是本研究拟解决的第一个科学问题。

（2）碱激发材料超级电容器的储能机理与长期稳定性提升策略

碱激发材料超级电容器的储能性能受电解质微观结构和电极-电解质界面行为的动态耦合调控，影响碱激发材料微观结构的因素均影响超级电容器的电化学性能。所以，厘清影响碱激发材料超级电容器性能的关键因素，深入揭示碱激发材料超级电容器的储能机理和长时间充放电失效机理，基于界面和微观结构调控机制给出提升碱激发材料超级电容器性能的优化方案，是本研究拟解决的第二个科学问题。

4.项目的特色与创新之处

特色：本项目立足国家土木工程智能化和绿色低碳协同发展战略的重大需求，紧密对接河北省智能建造和超低能耗建筑发展的区域需求，突破传统建筑材料仅作为结构基体的认知局限，聚焦将碱激发材料在储能领域的前沿应用，这是当前较少关注的领域。本项目将碱激发材料制备与电化学储能技术相结合，不仅关注碱激发材料的基础性能研究，更注重超级电容器的性能评价、机理探讨和性能提升策略。研究成果有望为碱激发材料在基础设施智能发展领域的应用提供科学依据和技术支撑。研究内容符合“材料基础性能→超级电容器构建与评价→长期稳定性与优化”，层层递进、环环相扣，充分体现了本项目的系统性和整体性，是本项目最大的特色。

创新：通过本项目研究提出“孔隙-水-离子传输”多因素调控理论，深入揭示碱激发材料电解质在多因素耦合作用下的导电机制。深入揭示碱激发材料超级电容器的储能机理和长时间充放电失效机理，实现理论创新。本项目研究成果将拓宽碱激发材料在储能领域的应用，对推动其在基础设施智能建造领域的发展具有重要意义，实现应用价值创新。

5.预期成果（项目成果的呈现形式及描述）

研究成果将通过学术论文、研究生培养等考核指标进行呈现，可量化的预期研究成果如下：

（1）发表论文：通过本项目研究拟发表国内外高水平SCI/EI学术论文4-6篇。

（2）学生培养：通过本项目研究拟培养硕士研究生3-4名。

（3）学术交流：每年度参加1-2人次的国内/国际学术会议，并作学术报告，与同行交流最新研究成果。

# 三、研究方案及可行性分析

1.研究方案（有关方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明，项目可行性分析）

1.1 总体技术路线

本项目采用多尺度研究方法体系，集成常规测试方法和先进表征技术，结合模型建立和机理分析，系统开展碱激发粉煤灰-矿渣胶凝材料热电特性和调控机制研究。基于“试验测试→性能表征→机理分析→性能调控”的多层次递进研究思路，深入揭示碱激发粉煤灰-矿渣材料的储能机理和长时间充放电失效机理。本项目的整体研究构思如图2所示。

图2 本项目的整体研究构思

1.2 分项研究方法和技术路线等

（1）碱激发材料电解质的导电机制研究

以碱激发粉煤灰-矿渣材料净浆体系为研究对象，选用Class F一级粉煤灰和S95级矿渣为碱激发粉末原材料，根据粉煤灰-矿渣质量比设置高钙（0:1）、中钙（1:1）和低钙（1:0）含量碱激发材料电解质体系。设置阳离子类型（Na+和K+）、碱当量（2%、4%、6%和8%）和碱激发剂模数（0.5、1.0、1.5和2.0）为研究变量。以NaOH+Na2SiO3和KOH+K2SiO3为碱激发剂，试验用水全部采用去离子水，液固比为0.32。本研究内容的技术路线图如图3所示。

图3 碱激发材料电解质的导电机制研究的技术路线图

导电性能测试试样尺寸为20mm×20mm×80mm，制备的碱激发材料电解质试样脱模后，用400目砂纸打磨试样至四面平整均匀，在试块两端1-2mm处用齿锯磨出轻微锯痕并在锯痕处均匀涂抹导电银浆一周，套上铜线圈，并使用微型加热器在150℃下加热导电银浆2分钟，使导电银浆固化，加热前用保鲜膜密封包裹试块防止加热过程中试样内部水分过量散失，最后在线圈拧结处做防锈蚀处理用保鲜膜包裹，放至标准养护室（温度20±2℃，湿度>95%）。电阻率测试设备选用Agilent 34972A数据采集仪和34901A数据采集卡，测试过程如图如图4所示，分别测试养护龄期为3d、7d、28d和90d试样的电阻值。根据公式σ=l/(S×R)计算得到碱激发材料电解质的电导率（其中：σ为试样电导率（S/m）；l为试样两电极之间的距离（m）；S为试样的横截面积（m2）；R为试样的电阻（Ω））。量化研究变量与高/中/低钙含量碱激发材料电解质导电性能之间的关系，剖析影响导电性能的关键参数和因素。

图4 二电极法测试试样电阻

- 微观尺度孔隙结构测试选用MIP测试，测试定量结果包括孔隙率、中值孔径、平均孔径、颗粒间孔隙率和颗粒内孔隙率，并根据测试得到的增量孔隙体积和累积孔隙体积分布曲线，获得微孔、介孔、大孔和超大孔的体积分布。细观尺度孔隙结构采用X-CT测试，使用Avizo软件对不同X-CT图像灰度值切片数据进行阈值分割，三维重建获得试样内部空间的角孔几何，绘制试样孔隙结构的三维骨架，提取孔隙率、孔径分布、孔隙体积等重要信息，获得孔隙的直径、裂纹的长度和三维孔隙结构的骨架长度、连通性和弯曲度的结果。建立多尺度孔隙结构特征与导电性能的关联关系，评价关键孔隙结构和细观尺度孔隙连通性等对碱激发材料电解质导电性能的影响。

- 将包膜密封养护28d的试样置于真空饱水机中饱水2h，测试其电阻值，计算得到直流电阻率和电导率；然后将饱水试样置于60℃真空干燥箱中烘干1h、3h、6h、12h、1d、3d和7d（不考虑高温作用对水化作用的影响，课题组前期试验研究发现60℃持续作用下碱激发粉煤灰-矿渣的质量损失在7d时趋于平稳，相关研究成果发表在Construction and Building Materials期刊），分别测试非饱水状态下试样的电阻值。1H LF-NMR测试提供了原位和实时的测量，检测与其化学和物理环境有关的氢质子状态。制备1.5英寸（直径3.8cm，高6cm）圆柱体试样，与测试导电性的试样进行相同的养护、饱水和烘干步骤。将饱水和非饱水试样置于高性能核磁共振微观分析仪（品牌：青檬艾柯LIME-MRI-D2）中，利用1H LF-NMR测试不同体积孔隙中孔隙水的横向弛豫时间（T2），估算孔隙水分布。根据T2与孔隙特征的关系（T2<1.5ms表示凝胶孔；1.5ms<T2<7.2ms表示大孔隙体积），量化试样中水的分布状态和孔隙特征。评价水量分配对碱激发材料电解质直流电阻率和电导率的影响。将包膜密封养护后的试样放入3L去离子水中真空饱水2h（假定真空饱水2h的状态为离子浸出试验的起始状态），取出后立即进行电阻值测量；然后将试样继续浸泡在原去离子水中进行离子浸出试验，将其密封在密闭塑料盒内，移至标准养护箱。离子浸出试验设定时间为0h、6h、12h、1d、3d、7d、14d和28d，用上海雷磁牌pH计（精确至0.001）直接测量浸出液pH值，计算浸出OH-浓度；通过电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）测定浸出液中Na+、K+、Ca2+和Mg2+等浓度。定量评价孔隙溶液中离子类型和离子浸出速率对导电性能的影响规律，提出“孔隙-水-离子传输”多因素调控理论，深入揭示碱激发材料电解质在多因素耦合作用下的导电机制。

- （2）碱激发材料超级电容器的性能评价与储能机理研究

研究体系与研究内容（1）相同，基于研究内容（1）的导电性能测试选择1种阳离子类型碱激发剂。本研究内容的技术路线如图5所示。

图5 碱激发材料超级电容器的性能评价与储能机理研究的技术路线图

将泡沫镍裁剪成2×2cm2大小，使用稀盐酸（HCl）超声清洗泡沫镍，然后用大量乙醇与去离子水反复冲洗，去除泡沫镍表面氧化物和有机污染物，待其干燥后使用。采用聚偏二氟乙烯（PVDF）作为粘合剂，N-甲基-吡咯烷酮（NMP）作为溶剂与活性炭混合形成均匀浆料，确保其负载稳定性。将浆料均匀地涂抹在泡沫镍上，于80℃真空干燥箱中干燥获得AC/Ni电极。以碱激发材料电解质作负载支撑物和隔膜，采用对称电极制备“三明治”结构的超级电容器。选用电化学工作站（CHI760E）进行电化学阻抗谱、循环伏安和恒流充放电测试，如图6所示。测试超级电容器的电化学阻抗谱、循环伏安曲线和恒流充放电曲线，记录电势-电流密度之间的关系，获得双层电容器的交流阻抗、电容器容量、能量密度、功率密度和充放电行为等关键指标，评价碱激发材料超级电容器的电荷存储能力、能量转换效率和循环稳定性等。评价碱激发材料超级电容器的电荷存储能力、能量转换效率和循环稳定性等。

图6 碱激发材料超级电容器的电化学性能测试

- 建筑材料多在受荷载状态下使用，应力作用下的材料变形、微裂纹、电极-电解质材料相互作用等均会影响电容器的电化学性能，从而影响其储能性能、循环稳定和使用寿命。基于此，开展受荷状态（施加平均应力的15%、30%和50%的荷载）下碱激发材料超级电容器的电化学特性（电化学阻抗谱、循环伏安曲线和恒流充放电曲线），评价受荷状态下超级电容器的电化学响应特性。

- 水化产物测试采用先进的测试方法：通过XRD测定水化产物的物相，且通过XRD Rietveld精修定量分析测试试样的物相组成、含量和结晶度等；通过热重分析（TG-DTG）测试水化产物的结合水量；通过傅里叶红外光谱（FT-IR）、Si谱固体核磁（29Si MAS-NMR）和Peakfit反褶积计算测定反应产物中四面体[SiO4]和[AlO4]的聚合度，计算凝胶产物的平均链长。微观/细观孔隙结构特征测试方法与研究内容（1）完全相同。建立“水化产物-孔隙结构-电化学性能”的定量模型。结合研究内容（1），厘清影响碱激发材料超级电容器性能的关键因素，探明离子在电极与电解质内的传输路径和动力学过程，深入揭示碱激发材料超级电容器的储能机理。

（3）碱激发材料超级电容器长期稳定性与性能调控研究

研究体系与研究内容（2）相同。本研究内容的技术路线如图7所示。超级电容器作为一种新型能源存储装置，长期稳定性是提升市场竞争力的重要指标。基于研究内容（2）中电化学性能较好的3-5组超级电容器作为测试样品，开展长时间充放电循环测试，观察并记录超级电容器在持续工作过程中的性能变化，包括内阻、电容量等关键指标，以及可能出现的故障模式，评估超级电容器在长时间工作条件下的稳定性和可靠性。

图7 碱激发材料超级电容器长期稳定性与性能调控研究的技术路线图

长时间充放电过程中，电极-电解质界面和电解质基体均会发生变化，选定循环次数0次、1000次、2000次、3000次、5000次和10000次循环（根据实际承受循环次数，可能会调整），开展电极-电解质界面化学分析和电解质的微观/细观结构表征测试。采用时间飞行二次离子质谱仪测试碱激发材料电解质对AC/Ni电极材料的腐蚀产物（包括Ni(OH)2和硅酸盐沉积等）；采用拉曼光谱仪测试AC/Ni基体结构演变，分析循环过程中AC石墨化程度变化和Ni基体氧化变化；采用扫描电镜-能谱（SEN-EDS）分析电极-电解质的界面微观形貌和元素分布。电解质微观结构变化和微观/细观孔隙结构变化需要的测试方法（包括XRD、TG-DTG、29Si MAS-NMR、MIP和X-CT测试等）均与研究内容（2）和研究内容（1）完全相同。评价充放电过程中电极-电解质界面退化、电解质水化产物相变和孔隙结构特征演化与电化学性能的关联关系，揭示长时间充放电失效机理。

研究的最终目标是将碱激发材料用作超级电容器的电解质，实现其高离子电导率、多孔结构，实现低成本、大体积、高性能的绿色储能器件开发。基于研究内容（1）-（3）研究，从电极-电解质界面强化、电解质原料配比优化、孔隙调控和添加导电材料等方面，开展提升碱激发材料超级电容器的比电容、倍率性能和循环稳定性测试。为了验证调控的有效性，基于调控后的碱激发材料超级电容器，进行电化学性能和力学性能测试。对比不同调控策略下超级电容器的性能差异，系统给出提升碱激发材料超级电容器性能的优化方案。

1.3项目的可行性分析

（1）研究思路的可行性

绿色-智能建筑材料将在智能建造发展中起关键作用。将建筑材料作为超级电容器，有助于提升建筑的能源效率和可持续性，也为学科交叉提供绝佳的课题方向。本项目聚焦将碱激发材料作为超级电容器的电解质材料，从碱激发材料导电性能→孔隙特征→超级电容器电化学特性→受荷状态下电化学特性→电容器储能机理→长时间充放电失效机理→性能调控等，以多层次、循序递进的研究思路，系统开展碱激发材料超级电容器的关键性能研究。关键科学问题把握准确，研究内容环环相扣、研究思路清晰、技术路线明确。

（2）试验条件和方法的可行性

项目申请人依托零碳能源建筑与计量技术教育部工程研究中心、河北省土木工程监测与评估技术创新中心、河北省基础设施防灾减灾与智能评估重点实验室、保定市智能建造重点实验室和保定市智能建造与绿色建筑创新研究中心等科研平台，具有完备的建筑材料实验室和土木工程材料研究团队。实验室拥有良好的试样制备和养护条件，本实验室能够完成试样的制备、标准养护、真空饱水，以及电阻值、电化学性能、1H LF-NMR、TG-DTG和MIP等测试。微观试验需要的XRD、FT-IR、X-CT和29Si MAS-NMR等测试设备均能在河北大学校内公共测试平台解决。试验条件能够支持完成预期试验内容。

（3）研究基础和团队支撑

导电性是储能的前提，课题组前期开展了碱激发材料导电和热电特性的初步试验研究，坚定了本课题开展的可行性和必要性。项目申请人一直开展碱激发材料的研究，对其水化特性、孔隙结构特征和微观形貌分析等均积累了大量经验。以第一作者或唯一通讯作者发表关于碱激发材料制备、水化特性、干燥收缩和耐久性等方面的SCI/EI论文40余篇，SCI他引次数超过1000次。另外，申请人所在科研团队（零碳能源载体建筑创新团队）学术力量雄厚，已形成以绿色、智能建筑材料研究的特色方向，致力于固废材料、零碳建筑研究。团队成员优势互补，强强联合。申请人还与山东农业大学科研团队（带头人：冯竟竟教授）建立了密切稳固的合作关系。同时，申请人与英国帝国理工Chao Wu教授和坎特伯雷大学Scott Allan教授有深入的学术交流和合作研究。所有团队成员均可为本项目提供帮助和指导，可保证本项目的顺利开展。

综上所述，本项目研究思路、试验条件和方法、研究基础和团队支撑等方面均是可行的。针对申请项目中提到的关键科学问题，有明确的研究内容和技术路线，测试方法比较成熟。本项目能够达到预期研究目标。

2.年度计划安排（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）

| 年度 | 年度研究计划 | 年度预期研究成果 |
| --- | --- | --- |
| 2025 | ① 开展文献调研，细化试验方案； ② 开展不同研究变量对高/中/低钙含量碱激发材料电解质导电性能试验； ③ 定量表征高/中/低钙含量碱激发材料微观/细观孔隙结构特征； ④ 开展水量分配状态和离子浓度对导电性能的影响研究。 | ① 量化研究变量与导电性能之间的关系，剖析影响导电性能的关键参数和因素； ② 提出“孔隙-水-离子传输”多因素调控理论； ③ 深入揭示碱激发材料电解质在多因素耦合作用下的导电机制； ④ 发表学术论文1-2篇，培养研究生1-2名。 |
| 2026 | ① 测试超级电容器的电化学阻抗谱、循环伏安曲线和恒流充放电曲线等； ② 测试受荷状态下超级电容器的电化学阻抗谱、循环伏安曲线和恒流充放电曲线。 ③ 开展水化产物相演化对微观/细观孔隙结构特征和电化学性能的影响研究 | ① 评价碱激发材料超级电容器的电荷存储能力、能量转换效率和循环稳定性等； ② 评价受荷状态下超级电容器的电化学响应特性； ③ 深入揭示碱激发材料超级电容器的储能机理； ④ 发表学术论文2-3篇，培养研究生1-2名。 |
| 2027 | - ① 开展碱激发材料超级电容器长时间充放电循环测试； - ② 开展不同循环次数下电极-电解质界面化学分析和电解质的微观/细观结构表征测试； ③ 开展优化调控后超级电容器的电化学性能和长期稳定性测试； ④ 总结研究成果，撰写并提交结题报告。 | ① 评估超级电容器在长时间工作条件下的稳定性和可靠性； ② 揭示长时间充放电失效机理； ③ 系统给出提升碱激发材料超级电容器性能的优化方案； ④ 发表学术论文2-3篇，培养研究生1-2名。 |

# 四、研究基础与工作条件

1.研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）

（1）碱激发材料的研究基础和已取得的研究工作成绩

申请人近些年一直开展碱激发胶凝材料的基础理论探索和性能优化研究，重点围绕CaO-SiO2-Al2O3、SiO2-Al2O3和MgO复合激发体系开展系统研究。对碱激发材料制备工艺优化、水化反应动力学特性、水化产物的物相和性能演化、孔隙结构多尺度表征和微观/细观结构多尺度协同演化等均有深入的研究和学习。其中，申请人提出的Al2O3增强固结Cl-能力，碱激发材料收缩机理和持续亚高温演化机理等研究成果均得到了评审专家的高度评价。申请人在国家公派博士联合培养期间，跟随坎特伯雷大学Scott Allan教授课题组开展MgO-SiO2、MgO-SiO2-Al2O3-CaO材料的研究，入职河北大学后申请了河北省2022年度引进留学人员资助项目，并获批立项。与山东农业大学冯竟竟教授和英国帝国理工学院Chao Wu教授合作开展了持续中温作用对碱激发粉煤灰-矿渣材料/混凝土的研究，弥补了60℃-250℃温度作用条件对碱激发材料性能影响的空白。前期大量的碱激发材料研究基础为本项目碱激发粉煤灰-矿渣胶凝材料制备、水化产物相表征、孔隙结构特征分析等提供重要支撑。

申请人主持了河北省自然科学基金1项，河北省高等学校科学研究项目1项，河北省2022年引进留学人员资助项目1项。在碱激发材料研究方面以第一作者或唯一通讯作者发表SCI/EI学术论文40多篇，他引次数超过1000次（个人成果链接：https://www.researchgate.net/profile/Hongqiang-Ma-5/research），h-index为17。在投SCI/EI学术论文5篇。中国建筑工业出版社出版专著《建筑材料理论与应用》1部，Elsevier和Springer出版英文专著（章节）2篇。授权软件著作权（混凝土细观结构盒维数计算软件）1项。当前，申请人担任河北大学智能建造专业系主任，保定市智能建造重点实验室副主任，城市基础设施智能建造与安全运维专业委员会委员，担任《Cement and Concrete Research》,《Cement and Concrete Composites》,《Construction and Building Materials》,《Journal of Building Engineering》等本领域权威期刊的审稿专家。

申请人主持与碱激发材料相关的纵向项目3项：

- [1] 河北省自然科学基金青年基金项目（项目编号：E2022201011），活性MgO对碱激发粉煤灰-矿渣材料补偿干燥收缩机理和安全调控研究，项目执行期：2022.01-2024.12，6.0万元，主持。

- [2] 河北省高等学校科学研究项目（项目编号：QN2022067），环境热疲劳作用下碱激发粉煤灰-矿渣混凝土力学性能演化机理研究，项目执行期：2022.01-2024.12，3.0万元，主持。

- [3] 河北省2022年引进留学人员资助项目（项目编号：C20220309），火星用MgO基砂浆研究，项目执行期：2022.09-2025.09，3.0万元，主持。

近几年申请人发表的与碱激发材料相关的代表性论文和专著如下：

- [1] Ma Hongqiang, Wu Chao*. Mechanical and microstructural properties of alkali-activated fly ash-slag material under sustained moderate temperature effect [J]. Cement and Concrete Composites, 2022, 134: 104744.

- [2] Ma Hongqiang, Su Maozheng, Fu Hao, Xu Zishi, Cao Chenyu, Feng Jingjing*. Multi-walled carbon nanotubes improved alkali-activated fly ash/slag materials:mechanical, shrinkage properties and microstructure [J]. Journal of Sustainable Cement-Based Materials, 2025, 14(1): 222-236.

- [3] Ma Hongqiang, Fu Hao, Lei Zelong, Yuan Xinhua, Wu Jialong, Feng Jingjing*. Study on mechanical and hydration characteristics of adding magnesium calcined （MC3） [J]. Materials Today Communication, 2025, 44: 111987.

- [4] 马宏强, 牛晓燕. 建筑材料理论与应用[M], 中国建筑工业出版社，2025年2月北京第1版第1次印刷，ISBN: 978-7-112-30902-3.（专著）

- [5] Ma Hongqiang, Dai Enyang, Liu Guangxue, Yuan Xinhua, Wu Jialong, Feng Jingjing*. Effect of carbonate and silicate on the microstructural properties of the MgO-activated slag binder [J]. Open Ceramics, 2025, 21: 100715. （邀稿）

[6] Ma Hongqiang, Fu Congcong, Dai Enyang, Huang Kang, Zhang Shaochen, Feng Jingjing*. Research on the effect of 60℃ thermal cycling on the properties of alkali-activated fly ash-slag materials: a new perspective [J]. Construction and Building Materials, 2024, 416: 135192.

[7] Ma Hongqiang, Fu Congcong, Wu Jialong, Yuan Xinhua, Wu Chao*, Feng Jingjing*. Micro/meso scales characterization of alkali-activated fly ash-slag concrete under sustained high-temperatures with X-CT, MIP, and SEM tests [J]. Materials Today Sustainability, 2024, 28: 101036.

[8] Ma Hongqiang, Dai Enyang, Fu Hao, Du Erxia, Zheng Xuan, Feng Jingjing*. Synergistic-inhibition mechanism of MgO and Na2CO3 as alkali activator: hydration-hardening characteristics of MgO-Na2CO3-activated slag [J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2024, 36(10): 04024332.

[9] Ma Hongqiang, Fu Hao, Cao Chenyu, Xu Zishi, Niu Xiaoyan*. Effect of 60℃ sustained temperature conditions on the mechanical properties and microstructure of alkali-activated fly ash-slag pastes and mortars [J]. Journal of Building Engineering, 2024, 95: 110346.

[10] Ma Hongqiang, Wu Chao*. Early hydration kinetics and microstructure development of MgO-activated slag at room temperature [J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2023, 35(1): 04022376.

[11] Ma Hongqiang, Fu Congcong, Huang Kang, Dai Enyang, Zhang Shaochen, Fang Youliang*, Feng Jingjing*. Study on the characteristics of alkali-activated fly ash-slag improved by cenosphere: hydration and drying shrinkage [J]. Construction and Building Materials, 2023, 372: 130822.

[12] Ma Hongqiang, He Li, Wu Chao*. Development of reactive MgO cement-silica fume based strain-hardening engineered cementitious composite [J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2023, 35(10): 04023354.

[13] Ma Hongqiang*, Du Erxia, Niu Xiaoyan, Feng Jingjing*. Drying shrinkage characteristics and mechanism primary exploration of MgO-slag mortars [J]. Construction and Building Materials, 2022, 333: 127416.

[14] Ma Hongqiang, Li Xiaomeng, Zheng Xuan*, Niu Xiaoyan*, Fang Youliang*. Effect of active MgO on the hydration kinetics characteristics and microstructures of alkali-activated fly ash-slag materials [J]. Construction and Building Materials, 2022, 361: 129677.

[15] Ma Hongqiang*, Zhang Shaochen, Feng Jingjing*. Early hydration properties and microstructure evolutions of MgO-activated slag materials at different curing temperatures [J]. Ceramics International, 2022, 48(12): 17104-17115.

[16] Ma Hongqiang*, Niu Xiaoyan, Feng Jingjing*. Mechanical and microstructural property evolutions of MgO-slag cementitious materials under high temperatures [J]. Journal of Building Engineering, 2022, 56: 104756.

[17] Ma Hongqiang*, Zhang Shaochen, Feng Jingjing*. Physicochemical properties of MgO-silica fume cementitious materials exposed to high temperatures [J]. Journal of Building Engineering, 2022, 50: 104124.

（2）碱激发材料导电/热电/储电特性研究的工作成绩

针对本项目的研究内容，课题组开展了碱激发粉煤灰-矿渣胶凝材料导电性能的可行性研究，电阻值的测试曲线如图8所示，电阻值取值为平缓段的平均值。图9为水量分配对碱激发粉煤灰-矿渣胶凝材料热电电压的影响（温度梯度20℃-80℃）。碱激发粉煤灰-矿渣试样的热电类型在干燥作用6h时由N-type转变为P-type，在0h出现N-type的最大绝对值-0.81mV/℃，在12h出现P-type的最大绝对值0.60mV/℃。针对热电特性研究，基于现有参考文献，构建了化学-物理模型解释碱激发胶凝材料中的离子分布，如图10所示，碱性阳离子作为电荷平衡剂分布在胶凝相产物中，[SiO4]和[AlO4]通过O键合形成无定形网络，四面体配位中与Al相关的负电荷与水化非骨架Ca2+、Na+阳离子平衡。热反应过程使OH-、Na+等迁移（图中虚线框标识为Na+迁移），引起电荷不平衡，形成局部偶极子，产生导电信号。该部分研究基础为本实验开展碱激发材料导电和储电性能提供试验支撑和理论分析条件。

图8 碱激发粉煤灰-矿渣胶凝材料电阻值测试曲线

图9 水量分配对碱激发粉煤灰-矿渣胶凝材料热电电压的影响（温度梯度20℃-80℃）

图10 化学-物理模型解释碱激发胶凝材料中的离子分布

（3）碱激发粉煤灰-矿渣材料1H LF-NMR测试表征的研究基础和已取得的研究工作成绩

课题组开展了基于1H LF-NMR表征碱激发粉煤灰-矿渣胶凝材料孔隙结构和水化特性的试验研究。图11为碱激发粉煤灰-矿渣胶凝材料的1H LF-NMR测试结果，分别为碱激发粉煤灰、粉煤灰-矿渣和矿渣三种体系，横坐标为横向弛豫时间T2，纵坐标表示孔隙水强度。明显看出随着水化时间增加，峰值位置向左移动，这意味着碱激发体系中的孔隙水减少，孔径变小。三种体系表现出显著的差异性。该部分研究为研究内容1中水量分配表征提供支撑条件。

- 碱激发粉煤灰体系

- 碱激发粉煤灰-矿渣体系

- 碱激发矿渣体系

图11 碱激发粉煤灰-矿渣胶凝材料的1H LF-NMR测试结果

课题组开展了持续中温作用对碱激发粉煤灰-矿渣混凝土细观结构的影响，基于X-CT测试不同温度水平、粉煤灰-矿渣质量比、持续时间下碱激发粉煤灰-矿渣混凝土的细观尺度结构分析。图12为X-CT图像处理过程，（I）部分显示了碱激发粉煤灰-矿渣混凝土的三维重构模型。（II）部分展示了对切片预处理的方式。图13为垂直高度上的孔隙率分布，可以分析试样沿垂直高度方向的孔隙率分布。图14为基于X-CT测试的碱激发粉煤灰-矿渣混凝土的3D可视化孔隙分布，可以获得细观尺度孔隙特征，提取孔隙率、孔径分布、孔隙体积等重要信息，获得孔隙的直径和三维孔隙结构的骨架长度、连通性和弯曲度的结果。相应的成果发表在Materials Today Sustainability (2024, 28: 101036）。该部分研究为研究内容1和2的细观尺度孔隙特征分析提供支撑条件。

以上关于碱激发胶凝材料水化-硬化特性、导电性、1H LF-NMR测试、X-CT测试的相关研究取得的研究经验、研究基础和成绩，可为顺利开展水量分配、细观尺度孔隙表征等方面的研究提供有力保障。

图12 X-CT图像处理过程

图13 垂直高度上的孔隙率分布

图14 基于X-CT测试的碱激发粉煤灰-矿渣混凝土的3D可视化孔隙分布

2.工作条件（已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径）

本项目开展需要的工作条件均可在河北大学内部得到解决。申请人所在学校拥有新能源光电器件国家地方联合工程实验室、高分子材料与加工技术国家地方联合工程实验室和新型药物制剂与辅料全国重点实验室等科研平台；申请人所在学院拥有零碳能源建筑与计量技术教育部工程研究中心、河北省土木工程监测与评估技术创新中心、河北省基础设施防灾减灾与智能评估重点实验室、保定市智能建造重点实验室（申请人担任副主任）和保定市智能建造与绿色建筑创新研究中心等科研平台。本项目研究所需的导电和电化学性能测试以及电感耦合等离子体发射光谱、1H LF-NMR、热重和压汞测试均可在本课题组的建筑材料实验室完成测试。本项目相关的物相分析、微观/细观孔隙结构表征的试验均可在河北大学校内公共测试平台完成，例如：X-射线衍射仪、傅里叶红外光谱测试仪、固体核磁共振仪和X-CT等。申请人所在校内研究团队（河北大学零碳能源载体建筑创新团队）和校外合作团队（山东农业大学冯竟竟教授团队、英国帝国理工学院Chao Wu教授和坎特伯雷大学Scott Allan教授）学术力量雄厚，均能够为本项目提供研究和理论指导。

3.申请者和项目主要成员业务简历（分人填写申请人和项目组主要参与者的学历和研究工作简历，近五年已发表与本项目有关的主要论著目录和获得学术奖励情况及在本项目中承担的任务。论著目录要求详细列出所有作者、论著题目、期刊名或出版社名、年、卷（期）、起止页码等，申请人不超过6篇，参与者不超过3篇；奖励情况也须详细列出全部受奖人员、奖励名称等级、授奖年等）

（1）马宏强，项目申请人

河北大学建筑工程学院，副教授（校聘教授），硕士生导师，智能建造专业系主任，保定市智能建造重点实验室副主任，城市基础设施智能建造与安全运维专业委员会委员，河北大学学报（自然科学版）青年编委。

主要教育背景：

[1] 2024年11月至今，河北大学建筑工程学院，副教授（校聘教授）；

[2] 2021年7月至2024年11月，河北大学建筑工程学院，讲师；

[3] 2015年9月至2021年6月，中国矿业大学（北京），结构工程专业，硕博连读，工学博士；期间于2019年10月至2020年10月国家公派坎特伯雷大学博士联合培养。

主要研究方向：

先进低碳建筑材料，碱激发胶凝材料，智能建筑材料设计等。

主要代表性研究成果：

- [1] Hongqiang Ma, Chao Wu. Mechanical and microstructural properties of alkali-activated fly ash-slag material under sustained moderate temperature effect [J]. Cement and Concrete Research, 2022, 134, 104744.

- [2] Hongqiang Ma, Congcong Fu, Kang Huang, Enyang Dai, Shaochen Zhang, Youliang Fang, Jingjing Feng. Study on the characteristics of alkali-activated fly ash-slag improved by cenosphere: Hydration and drying shrinkage [J]. Construction and Building Materials, 2023, 372, 130822.

- [3] Hongqiang Ma, Congcong Fu, Jialong Wu, Xinhua Yuan, Chao Wu, Jingjing Feng. Micro/meso scales characterization of alkali-activated fly ash-slag concrete under sustained high-temperatures with X-CT, MIP, and SEM tests [J]. Materials Today Sustainability, 2024, 28, 101036.

- [4] Hongqiang Ma, Congcong Fu, Enyang Dai, Kang Huang, Shaochen Zhang, Jingjing Feng. Research on the effect of 60℃ thermal cycling on the properties of alkali-activated fly ash-slag materials: A new perspective [J]. Construction and Building Materials, 2024, 416, 135192.

- [5] Hongqiang Ma, Maozheng Su, Hao Fu, Zishi Xu, Chenyu Cao, Jingjing Feng. Multi-walled carbon nanotubes improved alkali-activated fly ash/slag materials: mechanical, shrinkage properties and microstructure [J]. Journal of Sustainable Cement-Based Materials, 2025, 14(1), 222-236.

- [6] 马宏强, 牛晓燕. 建筑材料理论与应用[M]. 中国建筑工业出版社, 2025. ISBN: 978-7-112-30902-3. （专著）

- 获奖情况：

- [1] 第七届河北省大学生结构设计竞赛暨第十七届全国大学生结构设计竞赛河北省分区赛“突出贡献奖”（个人），2024年7月，颁奖单位：河北省教育厅。

本项目中承担任务：

项目负责人，全面负责项目开展、提交年度报告和结题报告等。

- （2）辛勤，项目参与人

- 河北大学建筑工程学院，工学博士，副教授，硕士生导师。

- 主要代表性研究成果：

- [1] Qin Xin, Xiuquan Hu, Zehan Li, Shixiong Lu, Hongqiang Ma*. Effect of recycled fiber modified by CNTs-epoxy resin composite coating on mechanical properties of mortar [J]. Construction and Building Materials, 2024, 446, 138055.

- [2] Qin Xin, Zehan Li, Shixiong Lu, Pengtao Shao, Miao Zhang. The synergistic effect of recycled glass fiber reinforced plastic and silica fume on cement mortar properties [J]. Journal of Building Engineering, 2024, 94, 110055.

- [3] Qin Xin, Qilong Niu, Miao Zhang, Zehan Li, Ruyu Gao. Effect of chlorine salt erosion on flexural performance of GFRP and steel bars hybrid reinforced beams [J]. Structures, 2024, 59, 105779.

本项目中承担任务：技术和试验指导。

（3）郑轩，项目参与人

河北大学建筑工程学院，工学博士，副教授，硕士生导师。

主要代表性研究成果：

[1] Xuan Zheng, Fangzheng Wang, Zhongzhen Wu, Kefan Liu. Interaction between zeolite and sulfate, and its influences on cement hydration [J]. Cement and Concrete Composites, 2024, 148, 105448.

[2] Xuan Zheng, Chi Zhang, Hongqiang Ma, Hongxin Yang, Yanping Zhao, Baorong Liu. Effect of albite on shrinkage and carbonation resistance of alkali-activated slag [J]. Construction and Building Materials. 2023, 409, 134141.

[3] Xuan Zheng, Kefan Liu, Shengzhe Gao, Fangzheng Wang, Zhongzhen Wu. Effect of pozzolanic reaction of zeolite on its internal curing performance in cement-based materials [J]. Journal of Building Engineering, 2023, 63, 105503.

本项目中承担任务：技术和试验指导。

（4）牛晓燕，项目参与人

河北大学建筑工程学院，工学博士，副院长，教授，博士生导师。

主要代表性研究成果：

- [1] Hongqiang Ma, Xiaomeng Li, Xuan Zheng, Xiaoyan Niu*, Youliang Fang. Effect of active MgO on the hydration kinetics characteristics and microstructures of alkali-activated fly ash-slag materials [J]. Construction and Building Materials, 2022, 361, 129677.

- [2] Xiaoyan Niu, Guoqiang Dong, Shaoteng Wei, Yujiang Wang, Bo Wang, Haoliang Tian. Effects of nitrogen flow rate on the microstructure and mechanical and tribological properties of TiAlN films prepared via reactive magnetron sputtering [J]. Ceramics International, 2023, 49(12), 19885-19894.

- [3] Hongqiang Ma, Hao Fu, Chenyu Cao, Zishi Xu, Xiaoyan Niu*. Effect of 60℃ sustained temperature conditions on the mechanical properties and microstructure of alkali-activated fly ash-slag pastes and mortars [J]. Journal of Building Engineering, 2024, 95, 110346.

本项目中承担任务：技术和理论指导。

- （5）其他项目参与成员：雷泽龙、吴嘉龙、袁鑫华

河北大学建筑工程学院研究生，主要负责项目试验操作和数据处理工作。

五、承担项目情况

1.正在承担科研项目情况（申请人和项目组主要参与者正在承担的国家和省科研项目情况，包括自然科学基金的项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）

无。

2.完成省自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已结题自然科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明）

申请人主持的河北省自然科学基金项目（青年基金项目）：活性MgO对碱激发粉煤灰-矿渣材料补偿干燥收缩机理和安全调控研究，项目编号2022201011，经费6.0万元，项目起止日期为2022.01-2024.12，完成了预期任务。项目主要系统研究不同影响因素下，活性MgO对碱激发粉煤灰-矿渣补偿干燥收缩的长期演化规律和差异性，揭示MgO对碱激发粉煤灰-矿渣材料补偿干燥收缩的机理。

研究工作摘要：经过三年的研究工作，掌握了活性MgO类型和掺量、Na2O浓度和碱激发剂模数等对碱激发粉煤灰-矿渣材料的水化动力学、抗压强度、水化产物、孔隙结构和微观性能的影响。提出了评价AAFS水化动力学的方法，当水化程度α值较小时，可以以dα/dt峰值时对应的α值为评价AAFS水化动力学的依据；当水化程度α值较大时，反应过程可以用Krstulovic-Dabic模型解释。活性MgO有效补偿了碱激发粉煤灰-矿渣的干燥收缩。MgO活性越高，其干燥收缩越小。通过XRD、MIP和SEM等测试结果分析，掺入少量活性MgO会引起水化产物、孔隙结构和微观形貌均发生显著变化。活性MgO细化和粗化了AAFS的孔隙结构，微孔、大孔和有害孔体积均增加，孔隙率增加。对多因素影响下的安定性进行了评估，可用于指导MgO膨胀剂的生产应用，实现安全调控。此外，还开展了MgO-矿渣和MgO-SiO2体系研究，为活性MgO作碱激发剂制备胶凝材料提供试验基础和理论依据。

本次申请项目的研究内容、研究目标、拟解决的科学问题等方面不存在任何重复性。项目迄今在学术刊物上发表论文10篇，全部为SCI收录；出版专著1本，参编专著（章节）1篇；授权软件著作权1项；培养硕士研究生4名。在国内学术会议做学术报告2次，引起广泛关注，获得较高评价，学术价值高。

项目组主要成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 职称 | 学位 | 研究领域 | 单位名称 | 分工 | 在读状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马宏强 | 男 | 33 | 370523199201074935 | 副教授 | 博士 | 非金属建筑材料 | 河北大学 | 项目负责人 | 非在读 |
| 2 | 辛勤 | 女 | 38 | 130632198704239028 | 副教授 | 博士 | 非金属建筑材料 | 河北大学 | 技术和试验指导 | 非在读 |
| 3 | 郑轩 | 男 | 37 | 130602198804251819 | 副教授 | 博士 | 非金属建筑材料 | 河北大学 | 技术和试验指导 | 博士后 |
| 4 | 牛晓燕 | 女 | 46 | 130582197902250045 | 教授 | 博士 | 非金属建筑材料 | 河北大学 | 技术和理论指导 | 非在读 |
| 5 | 雷泽龙 | 男 | 24 | 411202200104191532 | 无职称 | 学士 | 非金属建筑材料 | 河北大学 | 试验操作和数据处理 | 硕士研究生 |
| 6 | 吴嘉龙 | 男 | 25 | 410703200012274018 | 无职称 | 学士 | 非金属建筑材料 | 河北大学 | 试验操作和数据处理 | 硕士研究生 |
| 7 | 袁鑫华 | 男 | 24 | 130627200112013219 | 无职称 | 学士 | 非金属建筑材料 | 河北大学 | 试验操作和数据处理 | 硕士研究生 |

注：证件号码一般填写身份证号码，无身份证人员填写时要注明证件名称。

| 总人数 | 高级 | 中级 | 初级 | 其它 | 博士后 | 博士 | 博士生 | 硕士 | 硕士生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |

预算填写说明 一、省级财政资金 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报。直接费用中除50万元以上的设备费外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。 （一）直接费用 指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括： 1.设备费：指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。填报时，50万元以上的设备详细说明。 2.业务费：指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版／文献／信息传播／知识产权事务、会议／差旅／国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明。 3.劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。 项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等“五险一金”纳入劳务费科目开支。 专家咨询费不得支付给参与项目及其项目管理相关的工作人员。专家咨询费标准参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）规定，由项目申报单位结合实际自行确定。 （二）间接费用 指项目申报单位和项目合作单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：项目申报单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。 间接费用实行总额控制，项目申报单位申请的间接费用总额按照不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例核定，其中：100万元以下的部分为30%，100万元至300万元的部分为25%；300万元以上的部分为20%；数学等纯理论基础研究项目间接费用比例可提高到不超过60%。 间接费用由项目承担单位统筹安排使用，可全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队、个人和青年人才倾斜。 二、自筹资金与配套资金 对自筹资金与配套资金主要用途、支出预算做简要说明。

项目预算表

# 单位：万元

| # 序号 | # 预算科目名称 | # 金额 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 一、省级财政资金 | # 6.00 |
| # 2 | # （一）直接费用 | # 5.40 |
| # 3 | # 1.设备费 | # 0.00 |
| # 4 | # 其中：购置设备费 | # 0.00 |
| # 5 | # 2.业务费 | # 4.80 |
| # 6 | # 3.劳务费 | # 0.60 |
| # 7 | # （二）间接费用 | # 0.60 |
| # 8 | # 其中：绩效支出 | # 0.50 |
| # 9 | # 二、自筹资金 | # 0.00 |
| # 10 | # 三、配套资金 | # 0.00 |
| # 11 | # 合 计 | # 6.00 |

注：1.间接费用无需编制预算说明；2.绩效支出在间接费用中无比例限制。

项目预算基本测算说明（不包含单价50万以上的设备详细说明）

本项目拟申请直接经费5.40万元和间接经费0.60万元，共计6.00万元，各项经费构成和申请依据分别说明如下： （一）直接经费 1、设备费：0.00万元 2、业务费，共计4.80万元 （1）材料费：1.20万元 a. 矿渣、粉煤灰、外加剂等原材料，0.10万元； b. 无水乙醇、异丙醇、氢氧化钠、硅酸钠、稀盐酸、聚偏二氟乙烯、汞、液氮等化学试剂，0.60万元； c. 泡沫镍和活性炭等电极材料，0.40万元； d. 烧杯、试管、试模、手套等试验耗材，0.10万元。 共计：1.20万元。 （2）测试化验加工费：2.70万元 用于硬化电解质浆体物相组分分析、微结构特征分析、孔隙结构特征分析所需的X射线衍射(XRD)、傅里叶红外光谱(FT-IR)、扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)、X射线计算机断层成像(X-CT)等测试费用，共计2.70万元。 （3）差旅费/会议/国际合作与交流费：0.90万元 参加国内专业学术会议3人次，每人次0.30万元，共计0.90万元。 3、劳务费：共计0.60万元 研究生劳务费：3人×10月×100元×2年=0.60万元。 （二）间接经费 间接经费预算0.60万元，占（直接经费-设备费）的11.1%，各项构成如下： （1）管理费与其他：0.10万元； （2）绩效支出：0.50万元。

单价50万元以上的设备详细说明（无相关情况，本栏填“无”）

无。

| 申报单位、合作单位经费预算明细表 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 合计 | 专项经费 |  | 自筹 经费 | 配套 经费 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中： 间接费用 |  |  |
| 1 | 河北大学 | 申报单位 | 项目全部工作 | 马宏强 | 6.00 | 6.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |

项目绩效评价考核目标及指标

| 总体 目标 | 实施期目标 |  | 第一年度目标 （当前年度） | 第二年度目标 （当前年度） | 第三年度目标 （当前年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1）提出“孔隙-水-离子传输”多因素调控理论，深入揭示碱激发材料电解质在多因素影响下的导电机制。制备碱激发材料超级电容器，开展无/有荷载状态下超级电容器的电化学特性，揭示碱激发材料超级电容器的储能机理。开展碱激发材料超级电容器的长期稳定性研究，揭示长时间充放电失效机理，系统给出提升碱激发材料超级电容器性能的优化方案； （2）拟发表国内外高水平SCI/EI学术论文4-6篇； （3）培养硕士研究生3-4名。 |  | （1）量化研究变量与导电性能之间的关系，剖析影响导电性能的关键参数和因素； （2）提出“孔隙-水-离子传输”多因素调控理论； （3）深入揭示碱激发材料电解质在多因素影响下的导电机制； （4）发表学术论文1-2篇，培养研究生1-2名。 | （1）评价碱激发材料超级电容器的电荷存储能力、能量转换效率和循环稳定性等； （2）评价受荷状态下超级电容器的电化学响应特性； （3）深入揭示碱激发材料超级电容器的储能机理； （4）发表学术论文2-3篇，培养研究生1-2名。 | （1）评估超级电容器在长时间工作条件下的稳定性和可靠性； （2）揭示长时间充放电失效机理； （3）系统给出提升碱激发材料超级电容器性能的优化方案； （4）发表学术论文2-3篇，培养研究生1-2名。 |
| 绩效 指标 | 指标名称 | 指标值 |  |  |  |
|  | 发表科技论文（篇） | 6 | 2 | 2 | 2 |
|  | 培养研究生（人） | 3 | 1 | 1 | 1 |

是否涉及人类遗传资源   是   R否

人类遗传资源情况表

| 序号 | 活动种类 | 涉及内容 | 具体项目名称 | 申请单位 | 批准/备案时间 （取得批件或已备案，请上传附件，并填写时间） | 人类遗传资源来源机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集 | 重要遗传家系 特定地区人类遗传资源 科技部规定数量的人类遗传资源（累积500人以上） 罕见病 具有显著性差异的特殊体质或生理特征的人群 拟采集种类 拟采集数量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 保藏 | 材料保藏地点 材料保藏设施（设备） 信息保藏平台 拟保藏种类 拟保藏数量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利用 | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 国际合作(行政许可) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 国际合作(备案) | 生物技术研究开发活动 开展临床试验 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 6 | 出境 | 境外合作方 出境用途 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信息对外提供或开放使用 | 外方单位名称 合作研究目的 来源 拟使用种类 拟使用数量 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格所涉及人类遗传资源包括人类遗传资源材料和人类遗传资源信息。

2.如涉及审批或备案，请将审批（备案）通知书扫描上传。

3.项目实施过程中如涉及采集、保藏、国际合作、出境、数据对外提供或开放使用，须按照《人类遗传资源管理条例》报中国人类遗传资源管理办公室审批或备案。

指南要求符合申报条件的附件信息

| 附件目录： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 附件类型 | 附件名称 |
| 1 | 论文 | 论文代表作1 |
| 2 | 论文 | 论文代表作2 |
| 3 | 论文 | 论文代表作4 |
| 4 | 论文 | 论文代表作3 |
| 5 | 论文 | 论文代表作5 |
| 6 | 论文 | 论文代表作6 |
| 7 | 收录检索证明报告 | 论文检索证明报告 |
| 8 | 其他 | 专著-建筑材料理论与应用 |